Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„ WYKONANIE NAWIERZCHNI ULICA KOŚCIUSZKI W MILANÓWKU ”

- Część ogólna

1. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Obejmuje roboty drogowe polegające na wykonaniu  na ul. Kościuszki na odc. o dł. 530 m, szer. 5,7 m, 250 m szer. 5,5    wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-asfaltową oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm. oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 8 cm z wyrównaniem nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na ul. Kwiatowej na odc. o dł. 120 m i szer. 6 m, oraz miejscowego poszerzenia / korekta łuku/ na ul. Smoleńskiego w Milanówku / podjazd na wiadukt od str. ul. Dębowej /.

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

## zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać  uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami i STWiOR,

- zaleceniami inwestora,

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1.Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2. Nawierzchnia.

2.1. roboty rozbiórkowe

Frezowanie nawierzchni 720 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 6 cm z załadunkiem frezu i transportem na legalne, odpowiednie składowisko wraz z opłatą za składowanie.

2.2.Nawierzchnia

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 4396 m² i gr. 8 cm – 720 m² dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m².

2.2.1 Materiały

Warstwę wyrównawczą, wiążącą i warstwę i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000. Do mieszanki zastosować asfalt niemodyfikowany wg normy PN-EN 12591/2004-Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.

Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na masę do wykonania poszczególnych warstw.

3. Poszerzenie jezdni

Zakres robót obejmuje wykonanie:

3.1.Rozbiórki

Roboty obejmują wykonanie rozbiórki:

- krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem,

- obrzeża betonowego 30x8 na podsypce piaskowej,

- chodnika ( opaska ) z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej,

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na legalne, odpowiednie składowisko wraz z opłatą za składowanie

3.2.Roboty nawierzchniowe

wykonanie koryta gr.0,5 m (0,10+0,30+2x0,05), załadunek i wywóz urobku na legalne, odpowiednie składowisko,  wyprofilowanie pod warstwy konstrukcyjne, warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm

3.2.1.Konstrukcja nawierzchni na poszerzenia

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 gr. 5 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  30 cm  -

- warstwa górna grubości 10 cm o uziarnieniu do 24 mm z zamknięciem klińcem i miałem      -

- warstwa dolna grubości 20 cm o uziarnieniu 40-60 mm,

- warstwa odcinająca z pospółki grubości  10 cm.

3.2.2.Materiały

3.2.2.1.Nawierzchnia

Warstwę ścieralną i wiążącą należy wykonać jak w pkt. 2.2.1.

3.2.2.2. Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowana mechanicznie.

Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

3.2.2.3.Warstwa odcinająca

Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

3.3.Krawężnik

Krawężniki betonowe z rozbiórki 20x30x na podsypce cementowo-paskowej 4 cm na ławie z betonu B-15 z oporem. Spoiny wypełnione zaprawa mrozoodporną .Krawężniki muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-03/04.

-   Koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   Wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   Krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

-   Na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

Wymiana uszkodzonych krawężników w czasie rozbiórki należy do obowiązków Wykonawcy. Koszt należy uwzględnić w kalkulacji kosztu jednostkowego do tabeli kosztowej dla pozycji  krawężniki.

3.4.Chodnik

Zakres robót obejmuje wykonanie opaski szer. 0,5 m z materiałów rozbiórkowych tj. płyt betonowych 50x50x7 szarych w obrzeżu 30x8 szarych. Wymiana uszkodzonych  w czasie rozbiórki płyt i obrzeży należy do obowiązków Wykonawcy. Koszt należy uwzględnić w kalkulacji kosztu jednostkowego do tabeli kosztowej dla pozycji chodnik.

3.4.1. Materiały

3.4.1.1.Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce piaskowej gr. 5 cm , spoiny wypełnione zaprawą cem-piask. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04

-   koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

3.4.1.2. Nawierzchnia chodnika

Zakres robót obejmuje wykonanie opaski z płyt betonowych 50x50x7 rozbiórkowych na podsypce cem.-piask

gr. 5 cm. Płyty chodnikowe należy zastosować Gatunek I, które powinny odpowiadać normie BN-80/6775-03/03.

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

6. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań dla warstwy wyrównawczej   –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie

7.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

## inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały składniki masy asfaltowej, emulsję asfaltową,

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z przepisami i niniejszą STWiOR.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.