Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„REMONT ULICY 1-GO MAJA ( obecnie ul. Jana Pawła II ) W PODKOWIE LEŚNEJ ”

I. Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie na odc. o długości  od km 0+000 do km +1202  wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm i ścieralnej gr. 4 cm oraz miejscową regulację wysokościową chodników i zjazdów wraz z krawężnikiem..

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni istniejącej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm  dla ruchu KR-3,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3,

- warstw wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 w ilości 604 Mg

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- sporządzenie planu BIOS,

- sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym w zakresie objętym zamówieniem – wg załączonej mapy

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD,

- STWiOR

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu roboczego zawierającego inwentaryzację rzędnych istniejącej nawierzchni w przekrojach co 10 m prostopadłych do osi drogi. Wytyczenie robót / rzędne nawierzchni/ należy wykonać w oparciu o projekt roboczy. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty charakterystykę i położenie tych punktów.

2.Roboty rozbiórkowe

Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania. Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie korekcyjne nawierzchni o gr. śr. 4 cm.  w celu ułożenia pełnej grubości warstwy ścieralnej i wiążące oraz frezowanie nawierzchnie w miejscach spękań, łaty z asfaltu lanego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu roboczego zawierającego inwentaryzację rzędnych istniejącej nawierzchni w przekrojach co 10 m prostopadłych do osi drogi.

3.Ścieki

3.1.Ścieki betonowe

Ścieki 10x29 na podsypce cementowo-paskowej 3 cm i na ławie z betonu B-15 gr. 15 cm.   Ścieki muszą spełniać wymogi normy  BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław z betonu B-15 gr. 15 cm powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy i wypełnienie szczeliny należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

- wypełnienie betonem B-15 szczeliny pomiędzy konstrukcją nawierzchni istniejącej jezdni a krawężnikiem,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni

Ściek należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nr D-08.01.01.

4. Nawierzchnia.

4.1. Warstwa wyrównawcza, wiążąca i ścieralna

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej,  nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-20 mm- gr warstwy do 6 cm i 0-25 mm – gr. warstwy powyżej 6 cm., warstwy wiążącej gr. 5 cm dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-16 mm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm o uziarnieniu 0-16 mm dla ruchu KR-3 przy zachowaniu światła na krawężniku 10 cm (±2 cm) z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m². Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.  Oczyszczenie i skropienie należy wykonać wg warunków określonych w   OST Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad nr  D-04.03.01.

Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie.

## Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub osi istniejącej nawierzchni za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających gr. od 6 do 8 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

- Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

- Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

- Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

- 4.2.Regulacja urządzeń podziemnych

- Zakres robót obejmuje regulację zaworów wodociągowych 16 szt, studni rewizyjnych szt. 30 / typu WAWIN /, kratek ściekowych 14 szt.

- Regulacje wysokościową należy wykonać na betonie B-25. Urządzenia wyregulować zgodnie ze spadkiem porzecznym i podłużnym nawierzchni  w jednej płaszczyźnie z nawierzchnią-warstwa ścieralna, kratki ściekowe osadzić 0,5 cm poniżej płaszczyzny warstwy ścieralnej.

4.1.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą, wiążącą  należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu niemodyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania do produkcji MMA.

5.Chodniki i zjazdy

Zakres robót obejmuje wykonanie przełożenia chodnika, nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wykonanych na podsypce cem-piask. wraz z przełożeniem krawężnika i obrzeża wykonanych na ławie betonowej. Przełożenie polegać będzie na regulacji wysokościowej / w górę / nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem   B-15 z oporem oraz  obrzeża. Zakres robót obejmuje rozebranie elementów nawierzchni chodników i zjazdów wraz z podsypką cem-piask, obrzeży i krawężnika wraz z ławą. Kostkę, obrzeża, krawężnik należy  oczyścić i wbudować ponownie, pozostałe materiały z rozbiórki należy załadować i wywieźć na legalne składowisko. Wymiana elementów uszkodzonych w czasie rozbiórki należy do obowiązków Wykonawcy ( nawierzchnia chodników i zjazdów wykonana  w roku 2005). Koszt należy uwzględnić w kalkulacji kosztu jednostkowego do tabeli kosztowej dla pozycji nawierzchnia chodnik.

5.1. Obrzeża

Przełożenie Obrzeża  30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie z betony B-10 z oporem o przekroju 0,0236 m², spoiny wypełnione zaprawą cem-piask.

-   koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

5.2.Krawężniki betonowe 20x30

Przełożenie krawężnika 20x30x na podsypce cementowo-paskowej 5 cm i na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,075m² z zachowaniem światła 10 cm.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław z betonu B-15 gr. 10 cm powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy i wypełnienie szczeliny należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

- wypełnienie betonem B-15 szczeliny pomiędzy konstrukcją nawierzchni istniejącej jezdni a krawężnikiem,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST

5.3.Nawierzchnia chodnika i zjazdów

Przełożenie nawierzchni chodnika i zjazdów   na podsypce cem.-piask.  gr. 4 cm . Kostkę przed wbudowaniem należy oczyścić.

5.3.1.Podbudowa

5.3.1.1.Podbudowa  - chodniki

Zakres obejmuje wykonanie wyrównania podbudowy gr. śr. 8 cm pod chodnik należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

5.3.1.2.Podbudowy - zjazdy

Zakres obejmuje wyrównanie podbudowy na zjazdach, które należy wykonać z betonu B-7,5, średnia grubość 5 cm,

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7,5 / beton wg wymagań normy PN-B-06250/

Do mieszanki betonowej należy zastosować cement powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97,  oraz kruszywo:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 ,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996,

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.

- Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

- Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988]. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

- Wilgotność mieszanki z betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10%  - 20% jej wartości. Do pielęgnacji podbudowy należy przystąpić bezpośrednio po jej wykonaniu przez

przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

5.3.2 Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat. I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

5.3.3. Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

6.Roboty wykończeniowe

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę.

7. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

8. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

9. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie. Badania należy wykonać wg wymagań określonych w normie PN-S-96025/2000.

10.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- wyniki badań  wymienione w pkt. 8

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

11. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują zakup dostawę materiałów zawierają , koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami  całkowity koszt wykonania robót zgodnie z  niniejszą  STWiOR oraz wiedzą techniczną.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.