Załącznik Nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„REMONT DROGI 1503 GRODZISK –SIESTRZEŃ - OJRZANÓW”

(ulica Nadarzyńska)

I. Część ogólna

- Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Zamówienie obejmuje wykonanie na odc. od km  6+930 do km 7 +360 ( od ul. Warszawskiej do ul. Tkackiej ) remontu nawierzchni polegającego na:

    - Rozbiórki:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. śr. 4 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. śr.20cm,

    - Konstrukcja nawierzchni:

- Cięcie piłą nawierzchni w celu wykonania remontu,

- Koryto,

- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 25 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  40m  (warstwa górna grubości 15 cm o uziarnieniu do 24 mm z zamknięciem klińcem i miałem  warstwa dolna grubości 25 m o uziarnieniu 40-60 mm),

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. śr. 5 cm dla ruchu KR-5,

- nawierzchnia warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm  dla ruchu KR-5,

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:  ,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1.Zabezpieczenie robót na czas budowy

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

2.Roboty rozbiórkowe

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego śr.gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. śr. 4 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. śr.20cm,

Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt wywozu gruzu i frezu należy uwzględnić w koszcie jednostkowym robót w tabeli kosztowej łącznie z opłatą za składowanie.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98.

Roboty ziemne obejmują wykonanie zakresu do wykonania konstrukcji nawierzchni.

Zagęszczenie robót ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205/98.Roboty ziemne obejmują wywóz urobku na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie odpadów.  OST D-02.01.01

4.Podbudowa

Obejmuje wykonanie n/w robót:

- koryto gr. 47 cm, OST D-04.01.01

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne , OST D-04.01.01

- warstwy odsączająca z pospółki gr.25 cm ,

- podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego warstwa dolna gr. 25 cm,

- podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego warstwa górna gr. 15 cm,

4.1.Materiały

4.1.1.Warstwa odsączająca

Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0. OST D-04.02.01.

4.1.2. Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowana mechanicznie.

Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną. OST D- 04.04.02.

5. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy  wiążącej gr. 5 cm dla ruchu KR-5, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-5 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² oraz regulację wysokościową urządzeń podziemnych np. wpustów, włazów do studni rewizyjnych/ koszt uwzględnić w cenach jednostkowych w tabeli kosztowej/.

5.1. Materiały

Warstwę wiążącą i warstwę i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-5 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego do warstwy ścieralnej.

Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na masę do wykonania poszczególnych warstw. OST D-05.03.05

6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

7. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

8. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta – wskaźnik zagęszczenia, szerokość,

- dla warstwy odcinającej – wskaźnik zagęszczenia, szerokość,

- dla podbudowy z kruszywa łamanego – nośność, szerokość,

- dla warstwy wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie

9.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- wyniki badań zagęszczenia gruntu w korycie oraz wymienionych w pkt. 4 i 11

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały

(  kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, książkę obmiarów, szkic wykonanych remontów z odniesieniem dosytuacji,

10. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy, zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR.