Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## OKREŚLENIE WARUNKÓW

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„ REMONT DROGI NR 3833 SZYMANÓW – BRONISŁAWÓW

I DROGI 3832 JAKTORÓW - BARANÓW - SEROKI ”

I. Część ogólna

1. Roboty drogowe obejmują wykonanie  na odc. o długości 1600 m w miejscowości Regów i Cegłów zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym remontu drogi 3833 Szymanów-Bronisławów polegającego na wykonaniu:

- podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej gr. 20 cm

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 gr. 5 cm

- regulacji poboczy

2. Przepisy prawa i obowiązki Wykonawcy

2.1 Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

2.2Obowiązki Wykonawcy /Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt/:

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

- zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej w przypadku zniszczenia odbudowa punktów

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z

projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim

- lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu

technicznego tych urządzeń

3. Opis stanu istniejącego

Roboty przewidziane do wykonania obejmują odcinek. o długości 1600 mb,

Istniejąca szerokość jezdni 5,50 m,

Konstrukcja istniejącej nawierzchni:

- nawierzchnia asfaltowa gr. 6- 12 cm,

- podbudowa z gruntu /piasek/ stabilizowanego cementem gr.. 8 – 12 cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 – 20 cm.

Droga posiada obustronne pobocza ziemne szerokości 1,5 m, oraz rowy obustronne częściowo zamulone.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć oś drogi wg istniejącego przebiegu. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

Roboty należy wykonać z zachowaniem istniejącej geometrii drogi. Podbudowę wysokościowo dostosować do stanu istniejącego z nadaniem spadków poprzecznych 1,5-2%. Zakres robót nie przewiduje naruszenia istniejących utwardzonych wjazdów.

2 . Wykonanie podbudowy z MCE

2.1 MATERIAŁY

Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy należy oczyścić krawędzie jezdni z ziemi. Urobek należy przeznaczyć do ponownego wbudowania w pobocza.

Do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej należy zastosować:

- destrukt mineralno-bitumiczny,

- kruszywo,

- emulsję asfaltową,

- cement,

- wodę.

Destrukt

Materiał pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni rozkruszony przez frezowanie o uziarnieniu do 31,5 mm. W destrukcie dopuszcza się do 10% nadziania o uziarnieniu do 63 mm. W destrukcie dopuszcza się udział materiału pochodzącego z podbudowy.

Kruszywo

Do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (doziarnienie) można stosować:

- Kruszywo kamienne łamane klasa I lub II, gatunek I lub II wg PN-B-11112:1996,

- Grysy i żwiry kruszone z naturalnego surowca skalnego klasa I lub II, gatunek I lub II

wg PN-S-96025:1999, załącznik G

Cement

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701.

Emulsja asfaltowa

Należy stosować emulsję kationową wolnorozpadową wg WT EmA-99. Wymagania dla emulsji asfaltowej zestawiono w tablicy 1. Badania emulsji należy wykonywać zgodnie z WT EmA-99.

Tablica 1. Właściwości emulsji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- M-MCE/99

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość asfaltu, % | 60 ±2 |
| 2 | Lepkość, °E | 5±1 |
| 3 | Czas rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol, g/IOOg emulsji, więcej niż: | 170 |
| 4 | Pozostałość na sitku 0,63 mm, %, nie więcej niż: | 0,1 |
| 5 | Przyczepność do bazaltu, % , | 85 |
| 6 | Trwałość podczas magazynowania, pozostałość na sitku 0,63 mm po 4 tygodniach, %, nie więcej niż: | 0,5 |
| 7 | Temperatura mięknienia wytrąconego asfaltu, °C | od 35 do 55 |
| 8 | Wygląd | jednorodny |
| 9 | Barwa | ciemnobrązowa |
| 10 | Kontakt emulsji z cementem | brak reakcji |

Woda

Należy stosować wodę spełniającą wymagania zawarte   w  PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową lub studzienną wodę pitną.

2.2  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

wariant I  - wytwarzanie mieszanki MCE przy użyciu mieszarki stacjonarnej:

- mieszarka stacjonarna,

- układarka do rozkładania mieszanki MCE,

wariant II – wytwarzanie mieszanki przy użyciu mieszarki samojezdnej:

- mieszarka samojezdna,

- układarka, równiarka lub rozsypywarka do kruszywa,

- rozsypywarka do cementu.

Pozostały niezbędny sprzęt wspólny dla wariantu I i II:

- walec ogumiony, stalowy wibracyjny,

- zagęszczarka płytowa, ubijak mechaniczny lub mały walec wibracyjny do zagęszczania mieszanki MCE w miejscach trudnodostępnych.

2.3. TRANSPORT

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, lub nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport emulsji powinien odbywać się zgodnie z WT EmA-99. Gotową mieszankę MCE, w przypadku użycia mieszarki stacjonarnej, należy transportować samochodami samowyładowczymi przykrytymi plandekami.

2.4 WYKONANIE ROBÓT

2.4.1 Projektowanie mieszanki mineralno-cementowo - emulsyjnej

Projektowanie mieszanki MCE do wykonania warstwy podbudowy polega na:

- doborze składników mineralnych,

- doborze optymalnej ilości emulsji i cementu,

- określeniu właściwości  mieszanki MCE i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Do wykonania mieszanki MCE należy stosować destrukt oraz kruszywo wg punktu 5.1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne przedstawione w tablicy 2.

Orientacyjna zawartość emulsji asfaltowej w mieszance wynosi od 3,0% do 5,0 %. Zawartość starego asfaltu w mieszance MCE powinna wynosić nie więcej niż 4%, a łącznie z asfaltem wytrąconym z emulsji powinna być nie większa niż 6,0 % (m/m). Orientacyjna zawartość cementu w mieszance wynosi od 1,5 do 4,0 %. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora (metoda IV), zgodnie z PN-B-04481.

Tablica 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki MCE

| Sito o boku oczka kwadratowe o [mm] | Przechodzi przez sito [%] |
| --- | --- |
| 63,0 | 100 |
| 31,5 | 70-100 |
| 25,0 | 65 - 100 |
| 20,0 | 60 - 100 |
| 16,0 | 55-100 |
| 12,8 | 50-93 |
| 8,0 | 40-85 |
| 6,3 | 34-78 |
| 4,0 | 25-70 |
| 2,0 | 15-50 |
| 0,84 | 10-37 |
| 0,42 | 8-30 |
| 0,3 | 5-19 |
| 0,15 | 4-11 |
| 0,075 | 3-8 |

Mieszanka MCE powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3, od punktu 5.4.l do 5.4.3. Wykonana podbudowa z mieszanki MCE powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3 od punktu 5.4.4 do 5.4.6. W trakcie projektowania mieszanki MCE Ostateczny skład mieszanki MCE powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. należy dążyć do uzyskania wymaganych parametrów przy jak najmniejszej zawartości cementu.

Tablica 3.  Wymagania wobec mieszanek i podbudowy z mieszanek MCE

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60° C, próbek zagęszczonych i pielęgnowanych wg metody I lub II*', kN | od 6,0 do 20,0 |
| 2 | Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60° C, próbek zagęszczonych i pielęgnowanych wg metody I lub II*', mm | od 1,0 do 3,5 |
| 3 | Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla zagęszczonych i pielęgnowanych wg: metody I, % v/v metody II, % v/v | od 9,0 do 16,0 od 5,0 do 12,0 |
| 4 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | >98 |
| 5 | Wskaźnik odkształcenia, I0 | <2,2 |
| 6 | Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | od 8,0 do 22,0 |
| *) metody wg WT-M-MCE/99, IBDiM, Zeszyt 61 |  |  |

Recepta powinna zawierać skład procentowy składników mieszanki. Cechy fizyko-mechaniczne mieszanki mają być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Recepta robocza powinna podawać źródła pochodzenia materiałów oraz wyniki ich badań, które powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 5.1.1.

Recepta mieszanki MCE powinna być zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego.

2.4.2 Wytwarzanie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej

Do wytworzenia mieszanki można wykorzystać:

- wytwórnię stacjonarną lub

- mieszarkę samojezdną.

Wytwórnia stacjonarna powinna posiadać mieszarkę przeciwbieżną z systemem automatycznego dozowania składników. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Destrukt, kruszywo i cement należy dozować do mieszarki wagowo. Emulsję asfaltową i wodę można dozować wagowo lub objętościowo. Dopuszcza się podawanie cementu również w postaci zawiesiny z wodą, jeżeli konstrukcja mieszarki na to pozwala.

Mieszarka samojezdna powinna być wyposażona w urządzenia do automatycznego sterowania ilością podawanej wody i emulsji. Dozowanie cementu może odbywać się z wykorzystaniem rozsypywarki wyposażonej w urządzenie do płynnej regulacji ilości wysypywanego cementu. Kontrola ilości wysypywanego cementu musi być prowadzona w sposób ciągły. Kruszywo doziarniające może być dozowane za pomocą urządzeń zapewniających równomierność rozkładania na całej szerokości dozowania (rozściełacz, rozsypywarki, równiarka, itp.). Kontrola ilości dodawanego kruszywa odbywać się musi w sposób ciągły. Wykonawca przedstawi w programie zapewnienia jakości (PZJ) sposób kontroli ilości dozowanych materiałów: cementu i kruszywa. Urządzenia dozujące lub kontrolowanie dozowania powinny zapewnić następujące tolerancje, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników:

- destrukt mineralno-bitumiczny	± 15 %,

- kruszywo	± 15 %,

- cement	± 5 %,

- emulsja asfaltowa	± 0,5 %,

- woda	± 2 % w stosunku do wilgotności optymalnej.

Wszystkie składniki mieszanki MCE należy wymieszać do otrzymania jednorodnej mieszaniny. Czas mieszania należy dobrać doświadczalnie.

Wilgotność wytworzonej mieszanki MCE powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie PN-B-04481 (metoda IV).

2.4.3 Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z mieszanki MCE stanowi stara podbudowa z kruszywa kamiennego lub warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. Musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń (części organiczne, materiały ropopochodne nie stanowiące istniejącej konstrukcji nawierzchni, itp.)

2.4.4 Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

Recykling z zastosowaniem emulsji można wykonywać w okresie, w którym temperatura otoczenia w ciągu doby nie spada poniżej +5°C. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

2.4.5 Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie warstwy podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej powinno odbywać się z użyciem systemów laserowych lub systemu linek prowadzących (odzwierciedlających projektowaną niweletę) biegnących po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokościowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 10 m.

24.6 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy mieszanki cementowo-emulsyjnej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podaje technologię prowadzenia robót od przygotowania podłoża pod względem czystości, przygotowania geodezyjnego, przez organizację pracy i skład zespołu układającego na drodze i schemat pracy walców. Opis metody wykonania powinien zawierać dane techniczne o sprzęcie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o składzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Grubość układanej warstwy należy dobrać doświadczalnie w taki sposób, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była zgodna z Projektem.

W przypadku wykonania mieszanki MCE w wytwórni stacjonarnej, na podłożu należy równomiernie rozłożyć przygotowaną mieszankę MCE. Mieszankę MCE należy układać za pomocą rozściełacza, w miarę możliwości na całej szerokości jezdni. Dopuszcza się inną szerokości wbudowywania mieszanki cementowo-emulsyjnej, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Przedstawiciela Zamawiającego. Po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania.

Jeżeli mieszanka MCE wykonywana jest przy użyciu mieszarek samojezdnych, po rozścieleniu kruszywa doziarniającego i cementu, wymieszaniu z wodą i emulsją, profilowanie należy wykonać przy użyciu stołu profilującego dołączonego do mieszarki lub przy pomocy równiarki. Dopuszcza się inną metodę nadania profilu podbudowy po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczenie należy zakończyć nie później niż 2 godziny od momentu rozłożenia/wyprofilowania mieszanki MCE. W czasie zagęszczania zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej według zmodyfikowanej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją +1% i -2%. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 0,98 wg BN-77/8931-02. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie wszelkich urządzeń obcych.

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny być naprawione przez spulchnienie, ponowne formowanie i zagęszczenie. W przypadku nieskutecznej naprawy należy  usunąć wadliwą warstwę na pełną grubość i wbudować nową mieszankę o odpowiednim składzie i zagęścić.

Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju.

Na wykonanej podbudowie MCE może być dopuszczony, za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego, ruch technologiczny nie wcześniej niż po trzech dniach w celu wykonania kolejnej warstwy konstrukcyjnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń przed upływem tygodnia od wykonania warstwy podbudowy z mieszanki MCE, Wykonawca naprawi je na koszt własny przed ułożeniem kolejnej warstwy nawierzchni. Dopuszczenie podbudowy z mieszanki MCE do użytkowania może nastąpić nie wcześniej niż po siedmiu dniach od wykonania podbudowy o ile badania i pomiary potwierdzą prawidłowość jej wykonania.

Przed przystąpieniem do wykonania kolejnej warstwy konstrukcyjnej (warstwa bitumiczna), podbudowa z mieszanki MCE podlega oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową średniorozpadową.

2.4.7 Spoiny robocze

Należy unikać podłużnych spoin roboczych, przez układanie warstwy na całej szerokości. Jeżeli jest to niemożliwe to przed wykonaniem kolejnego pasa krawędź wykonanej warstwy należy przyciąć pionowo i po zwilżeniu jej wodą należy wykonać kolejny pas.

2. 4.8. Pielęgnacja warstwy podbudowy

Podbudowa nie wymaga pielęgnacji, gdy temperatura przy słonecznej pogodzie nie przekracza 28° C. Jeżeli wystąpią temperatury wyższe, to po dwóch dniach od wykonania podbudowy, należy skrapiać ją wodą w czasie do 7 dni, licząc od momentu jej wykonania. Nie wymaga się pielęgnacji przez skropienie wodą, jeżeli podbudowa zostanie zabezpieczona przed utratą wilgoci np. przez skropienie emulsją asfaltową.

2.4.9. Odcinek próbny

Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

- określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Odcinek próbny powinien mieć długość, co najmniej 200 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez. Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Przedstawiciela Zamawiającego.

2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

2.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Przedstawicielowi Zamawiającego w celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 5.5.2 oraz w punkcie 5.1.

2.5.2 Badania w czasie robót

Zakres i częstotliwość badań mieszanki MCE podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i częstotliwość badań w czasie wbudowywania mieszanki MCE

| Lp | Wyszczególnienie badań | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów na dziennej działce roboczej | Maksymalna długość odcinka przypadająca na 1 badanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki | 1 próbka | 500 m pasa roboczego |
| 2 | Wilgotność mieszanki | 1 próbka | 500 m pasa roboczego |
| 3 | Ilość cementu w mieszance | zużycie wg dokumentów | - |
| 4 | Ilość emulsji w mieszance | zużycie wg dokumentów | - |
| 5 | Zawartość asfaltu w destrukcie | codziennie | 500 m pasa roboczego |
| 6 | Całkowita zawartość asfaltu w mieszance | 1 próbka z jednorodnego odcinka | 500 m pasa roboczego |
| 7 | Stabilność, odkształcenie i wolna przestrzeń | 1 seria (6 próbek) | 500 m pasa roboczego |
| 8 | Zagęszczenie podbudowy | 1 raz na 1000 m2 | 500 m pasa roboczego |
| 9 | Właściwości cementu | dla każdej dostawy | - |
| 10 | Właściwości emulsji | dla każdej dostawy | - |
| 11 | Właściwości wody | dla każdego wątpliwego źródła | - |

Uziarnienie mieszanki

Analizę sitową dla mieszanki destruktu, kruszywa i cementu należy wykonać na mokro według PN-C-04501. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie.

Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki należy określać według PN-B-06714-17. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją: + 1, - 2 % w stosunku do wilgotności optymalnej.

Zawartość asfaltu w destrukcie i w mieszance

Zawartość asfaltu w destrukcie oraz w mieszance określa się na podstawie ekstrakcji wykonanej według Zeszytu  48 IBDiM.

Właściwości mieszanki MCE

Stabilność, odkształcenie i wolną przestrzeń mieszanki należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla według WT-M-MCE/99. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 4. Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określać jako średnią arytmetyczną z 2 oznaczeń na podstawie zależności:

P = 100x (po - ps) / po

gdzie:

po-gęstość objętościowa mieszanki MCE, g/cm3, oznaczona w piknometrze na materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji lepiszcza bitumicznego, zgodnie z załącznikiem l WT-M-MCE/99,

ps-gęstość   strukturalna   zagęszczonej   mieszanki   MCE,   g/cm3,   oznaczona   metodą hydrostatyczną, zgodnie z załącznikiem WT-M-MCE/99.

Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie podbudowy można określić następującymi metodami:

- po związaniu podbudowy na próbkach odwierconych,

- w dniu kiedy została wykonana podbudowa, metodą wolunometru piaskowego.

Próbki wzorcowe do wyznaczenia gęstości strukturalnej mieszanki MCE (co najmniej dwie) należy wykonać z luźnej mieszanki przechowywanej w szczelnych workach foliowych i zagęszczonej zgodnie z metodą a). Po ich związaniu (3 dni) należy je doprowadzić do stałej masy poprzez przechowywania w temperaturze 40 - 50°C, a następnie wyznaczyć gęstość strukturalną metodą hydrostatyczną. Gęstość strukturalną próbek pobranych z drogi oznacza się metodą hydrostatyczną dla próbek odwierconych, które nie uległy uszkodzeniu. Dla próbek uszkodzonych lub pobranych przed związaniem gęstość strukturalną oznacza się zgodnie z normą BN-77/8931-12. Punkt pobrania mieszanki MCE w celu oznaczenia gęstości strukturalnej dla próbek wzorcowych należy dokładnie oznaczyć, a próbki do badania wskaźnika zagęszczenia należy pobierać w odległości do l m od tego punktu.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania wskaźnika zagęszczenia jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, zagęszczenie należy określić metodą obciążeń płytowych (VSS) o średnicy 16 cm (200 cm2) według BN-64/8931-02. Podbudowa jest zagęszczona prawidłowo jeżeli E2 ≥ 120 MPa i stosunek E2/E1≤2,2.. Dopuszcza się także badania wykonanej podbudowy za pomocą płytowego ugięciomierza udarowego, po uprzednim jego wykalibrowaniu. Badania obciążeń płytowych należy wykonywać w tym samym dniu, w którym została wykonana podbudowa.

2.5.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Częstotliwość,  zakres  badań i pomiarów oraz dopuszczalne  tolerancje podbudowy z mieszanki MCE podano w tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów oraz tolerancje podbudowy z mieszanki MCE

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Dopuszczalne tolerancje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość | 1 0 razy na 1 km | +10, -5 cm |
| 2 | Równość podłużna | Łata 4 m, co 20 m | <12 mm |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na odc 1 km | <12mm |
| 4 | Spadki poprzeczne | 20 razy na odc. 1 km | ±0,5% |
| 5 | Ukształtowanie osi w planie | co 100 m | ±5 cm |
| 6 | Grubość | Niwelacja geodezyjna oraz odwiert raz na 1000 m2 | ±10% |
| 7 | Rzędne wysokościowe | Geodezyjnie w przekrojach zgodnych z Rysunkami | ±1 cm |
| 8 | Ukształtowanie osi w planie |  | ±5 cm |
| 9 | Krawędź i złącza | Ocena ciągła | - |
| 10 | Nośność warstwy podbudowy | Co 300 m | Dla ruchu KR-2 |

2.5.4. Postępowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spełniające wymagań określonych w niniejszej specyfikacji Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego..

3.Nawierzchnia

Mieszanka mineralna-asfaltowa, beton asfaltowy do wykonania warstwy ścieralnej powinien spełniać wymagania dla ruchu KR-2 zawarte w normie PN-S-96025/2000. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej należy skropić podbudowę / uwzględnić w kalkulacji do tabeli kosztowej/

Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego należy przedłożyć  inwestorowi receptę do akceptacji.

Wbudowanie i zagęszczenie warstwy ścieralnej należy wykonać zachowując wymagania zawarte w normie PN-S96025/2000

Badania obejmują wykonanie :

- szerokość warstwy,

- równość poprzeczną i podłużną warstwy,

- zagęszczenie warstwy,

- zawartość wolnych przestrzeni w warstwie

4.Roboty wykończeniowe

Pobocza należy wyregulować z urobku uzyskanego z oczyszczenia krawędzi jezdni ze spadkiem w kierunku rowu, zagęszczeniem i wyplantowaniem. Ewentualny niedobór urobku z pobocza Wykonawca uzupełni z dowiezionego materiału własnego Wykonawcy.

5. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia

Roboty zanikające / wykonanie podbudowy z mieszanki MCE/ należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań wg tabeli nr 2.5.3

Po wykonaniu zadania należy zgłosić roboty do przeglądu technicznego Przedstawicielowi Zamawiającego

Roboty uznaje się za należycie wykonane i gotowe do odbioru zgodnie z wymaganiami przedstawiciela zamawiającego, jeżeli:

ocena wizualna, wyniki badań laboratoryjnych i  pomiary cech geometrycznych, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

6.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym odbiorze technicznym , wpisanym do dziennika budowy przez

Przedstawiciela Zamawiającego,  należy zgłosić do roboty do odbioru końcowego.

Dokumentacja powykonawcza:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z pomiarem rzędnych w przekrojach zgodnie z pkt 2.5.3 pkt 7

- dokumentacja powykonawczy z naniesionymi efektami rzeczowymi,

- wyniki badań  wymienione w pkt.2.5.3 i pkt 3

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały / np.emulsja, kruszywo itp./

- oświadczenia kierownika budowy, dzienniki budowy,

Badania, próby oraz wszystkie uwagi zawarte w specyfikacji Wykonawca wykona na własny koszt / uwzględnić w kalkulacji do tabeli kosztowej/

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

- PN-B-04300	Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-B-04481 	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-B-06714-17 	Kruszywa mineralne. Oznaczanie wilgotności.

- PN-B-11111 	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

- PN-B-11113:1997 	Kruszywa naturalne  do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-11112 	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-19701 	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- PN-B-23004 	Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego.

- PN-B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-C-04501 	Analiza sitowa. Wytyczne wykonania.

- PN-S-04001 	Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

- PN-S-96025 	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- BN-88/6731-08 	Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-64/8931 -02 	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

- BN-68/8931-04 	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM 1997

- Warunki techniczne wykonania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej metodą recyklingu na miejscu. WT-M-MCE/99, Zeszyt 53 – IBDiM 1999.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94, Zeszyt 47 – IBDiM 1994,.

- Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych, Zeszyt 64 – IBDiM Warszawa 2002.

- Wytyczne badań i kryteria oceny mączekwapiennych stosowanych do mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 56 – IBDiM, Warszawa 1997

Przed przystąpieniem do wykonywania robót  Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Maz. ul. Traugutta 41. / bez ponoszenia kosztów /