Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(STWiOR) dotycząca zadania pn:

„ REMONT DROGI 1509 CHRZANÓW-ŻUKÓW-CZUBIN”

I. Część ogólna

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

## Zamówienie obejmuje wykonanie na odc. o długości 500 m  poszerzenia jezdni dwustronnego w krawężniku na ławie betonowej z oporem, nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wyrównawcza, ścieralnej gr. 4 cm).

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-3,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 – 708,5 Mg

    - Konstrukcja podbudowy na poszerzeniu:

- podbudowa z betonu asfaltowego grubości: 6 cm dla ruchu KR-3,

- podbudowa z betonu B-7-9 grubości: 20 cm

- warstwa odsączająca z pospółki grubości: 10 cm. gr. 6 cm

2. Obowiązki Wykonawcy

# zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

# zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca pisemnie powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11, z trzydniowym wyprzedzeniem.

# zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

# ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

# doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

# uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

# zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

# zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

# sporządzenie planu BIOS jeśli zachodzi potrzeba zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

# wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- przedmiarem robót objętym zamówieniem

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- niniejszą STWiOR

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania. Warstwę ścieralną zaleca się wykonać całą szerokością jezdni.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu roboczego zawierającego inwentaryzację rzędnych istniejącej nawierzchni w przekrojach co 10 m prostopadłych do osi drogi. Wytyczenie robót (rzędne nawierzchni) należy wykonać w oparciu o projekt roboczy. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty charakterystykę i położenie tych punktów.

2.Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,0675m². Krawężniki muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nrD-08.01.01

3.Poszerzenie

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

- wykonanie koryta,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia „Is” nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- warstwy odcinającej z pospółki gr.10 cm  / uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem/,

- podbudowy z betonu B-7-9 gr. 20 cm,

- podbudowy z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3

3.1.Materiały

3.1.1.Warstwa odcinająca

Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

3.1.2. Podbudowa z betonu B-7-9.

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7,5 (beton wg wymagań normy PN-B-06250)

Do mieszanki betonowej należy zastosować cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97, oraz kruszywo:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 ,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996,

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988]. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki z betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10%  - 20% jej wartości. Do pielęgnacji podbudowy należy przystąpić bezpośrednio po jej wykonaniu przez przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta w poszerzeniu.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

4. Nawierzchnia.

4.1. Frezowanie

Zakres robót obejmuje frezowanie powierzchni o spękaniach siatkowych i łat z asfaltu lanego gr. śr. 4 cm. Odcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni piłą wraz z pionowym obrobieniem krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia

Materiały z rozbiórki Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

4.2. Warstwa wyrównawcza, podbudowa, warstwa ścieralna

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej, nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-20 mm - gr warstwy do 6 cm i 0-25 mm – gr. warstwy powyżej 6 cm., warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm o uziarnieniu 0-12,8 mm dla ruchu KR-3 przy wtopionym krawężniku z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m². Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Oczyszczenie i skropienie należy wykonać wg warunków określonych w OST Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad nr  D-04.03.01.

Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie.

## Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub osi istniejącej nawierzchni za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających gr. od 6 do 8 cm.  Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

4.3. Materiały

Warstwę wyrównawczą i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na warstwy.

5. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej – granitowej

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej na centralnej wyspie ronda (część najazdowa) w Książenicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk – Siestrzeń – Ojrzanów.

5.1. Roboty rozbiórkowe:

5.1.1. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podsypką cementowo – piaskową gr. 5 cm Gruz Wykonawca załaduje i wywiezie na odpowiednie składowisko. Kostkę Wykonawca załaduje i odwiezie na bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Kozerkach ul. Marsa 8A. Koszt Wykonawca uwzględni w kalkulacji niniejszej pozycji.

5.1.2. rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. ok. 13 cm.

Kruszywo Wykonawca załaduje i wywiezie na odpowiednie składowisko a koszt uwzględni w kalkulacji niniejszej pozycji

5.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej

Nawierzchnię należy wykonać z kostki granitowej regularnej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm.

Materiały

5.2.1. Należy zastosować kostkę granitową regularną o wymiarach ok. 14 x 18 cm, klasy I, gatunek I.

Kostka musi mieć niżej wymienione cechy:

- Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym – nie mniej niż 16 MPa

- Ścieralność na tarczy Boehmego – nie więcej niż 0,2 cm

- Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość) – nie mniej niż 12 uderzeń

- Nasiąkliwość wodą – nie więcej niż 0,5 %

Dopuszczalne odchyłki dla gatunku I (cm)

- Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła) – nie mniejszy niż 1,0 cm

- Nierówności powierzchni górnej (czoła) – nie większe niż (+ - ) 0,4 cm

- Wypukłość powierzchni bocznej – nie większa niż 0,4 cm

- Nierówności powierzchni dolnej (stopki) – nie większa niż (+ - ) 0,4 cm

- Pęknięcia kostki – niedopuszczalne

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku I powinny być bez uszkodzeń. Uszkodzenie któregokolwiek z naroży kostki gatunku I, i powierzchni górnej (czoła) kostki są niedopuszczalne.

5.2.2. Podsypka cementowo – piaskowa

Cement:

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [13]

Kruszywo:

Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 06712 [7]. Na podsypkę stosuje się mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji od 0 – 8 mm, a do zaprawy cementowo – piaskowej o frakcji od 0 – 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo – żwirową i do zaprawy cementowo – piaskowej nie może przekraczać 3 %, a na podsypkę żwirową 8 %.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Woda:

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]

5.2.3. Masa zalewowa:

Masa zalewowa do wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771 – 04 [14] lub aprobaty technicznej .

6. Odwodnienie

Zakres robót obejmuje:

6.1 Wykonanie przedłużenia przepustu pod drogą

Wykonanie przepustów obejmuje:

- Wykonanie wykopu pod ławę

- wykonanie ławy żwirowej gr. 20 cm

- ułożenie  rur betonowych o średnicy 40 cm wg normy BN-74/9191-01,

- wykonanie ścianek typowych ścianek czołowych gr. 20 cm z betonu B-20 ( góra ścianki czołowej w poziomie z poboczem)

6.2.1 Materiały

6.2.1.1 Roboty ziemne wykonać wg pkt 7

6.2.1.2 Ława

Ławę należy wykonać z mieszanki żwirowej spełniającej normę PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

6.2.1.3 Rury betonowe

Należy zastosować rury betonowe prefabrykowane z kołnierzem z betonu klasy min B-30 bez pęknięć, rys, porów, krawędzie styków rur bez uszkodzeń. Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

7. Roboty wykończeniowe

7.1 Plantowanie skarp i dna wykopów.

Zakres robót obejmuje zdjęcie murawy z poboczy, uformowanie poboczy z urobku z koryta pod poszerzenie i krawężnik, wyplantowanie poboczy, odmulenie rowów gr 15 cm.  Urobek z poboczy oraz z odmulenia rowów wykonawca wywiezie na własny koszt na odpowiednie, legalne składowisko a koszt uwzględni w koszcie jednostkowym w tabeli kosztowej poz. 7

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy, wykonanie rowów obustronnych, wykopów i nasypów dla wykonania przepustów, wykonanie koryta pod zjazdy indywidualne, publiczne i ulice boczne,  uformowanie poboczy wg. projektu drogowego ręcznie łopatami, szpadlami lub mechanicznie spycharkami, koparkami.

Urobek z wykopów należy wbudować w nasypy - pobocza.

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST.

7.2 Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

8. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

9. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

10. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

10.1. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

10.2. Dla warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej – skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie. Badania należy wykonać wg wymagań określonych w normie PN-S-96025/2000.

11. Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą:

# inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

12. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują zakup dostawę nowych materiałów, zawierają koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami, całkowity koszt wykonania robót zgodnie z niniejszą STWiOR oraz wiedzą techniczną.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.