Załącznik nr  2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„PRZEBUDOWA I REMONT  DROGI NR 1503 GRODZISK MAZ.-SIESTRZEŃ-OJRZANÓW ”

I.Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie na odc. o długości 1415 m od km 2+255 do km 3+670

poszerzenia jezdni do 5 m /poszerzenie szer. 2,0 m / w obustronnym krawężniku 15x30x100

na ławie betonowej z oporem. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową.

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm. Roboty ziemne w granicach pasa drogowego i odmulenie rowów.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni istniejącej:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3,

- warstw wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 w ilości 481,5Mg

    - Konstrukcja jezdni na poszerzeniu :

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego              grubość    5 cm

- podbudowa z betonu asfaltowego                       grubości   7 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7,5 grubości  15 cm

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm.

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- sporządzenie planu BIOS,

- sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym z wyłączeniem wykonania warstwy ścieralnej, zjazdów w drogi boczne i do posesji,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

2.Roboty rozbiórkowe

2.1.Roboty rozbiórkowe obejmują

2.1.1.Rozebranie części istniejącej konstrukcji jezdni w celu ustawienia krawężnika i wykonania poszerzenia:

2.1.1.1.Nawierzchnia asfaltowa o gr. 4 cm /,

2.1.1.2.Podbudowa z brukowca gr. 16-20 cm ,

2.1.2.Rozebranie podbudowy na istniejących zjazdach  w celu wykonania poszerzenia:

2.1.2.1.podbudowa z betonu gr. 15 cm.

Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy, wykonanie wykopów, nasypów wg. projektu drogowego ręcznie łopatami, szpadlami lub mechanicznie spycharkami, koparkami. W koszcie jednostkowym wykonania robót ziemnych / wykopy/ należy uwzględnić ewentualne usunięcie karp – oceny konieczności ich wykonania dokona Wykonawca indywidualnie w czasie wizji w terenie.

Urobek z wykopów należy wbudować w nasypy. Brakujący grunt do uformowania nasypów dostarczy wykonawca.

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z oraz zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej    obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST.

4.Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0675m².   Krawężniki muszą spełniać wymogi normy  BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nrD-08.01.01

5.Podbudowa

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni jezdni z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia,

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- warstwy odcinającej z pospółki gr.10 cm  / uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem/,

- podbudowy z z betonu B-7,5 gr. 15 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego gr.  7 cm,

5.1.Materiały

5.1.1.Warstwa odcinająca

Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

5.1.2. Podbudowa z betonu B-7,5.

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7,5 / beton wg wymagań normy PN-B-06250/

Do mieszanki betonowej należy zastosować cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97,  oraz kruszywo:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 ,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996,

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.

- Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

- Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988]. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

- Wilgotność mieszanki z betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10%  - 20% jej wartości. Do pielęgnacji podbudowy należy przystąpić bezpośrednio po jej wykonaniu przez

przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

- Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta w poszerzeniu.

- Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.1.3. Podbudowa  z betonu asfaltowego gr. 7 cm.

Podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego należy wykonać dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-20mm zgodnie z wymaganiami  normy PN-S-96025/2000.

Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy z betonu asfaltowego należy przedłożyć  inwestorowi receptę do akceptacji.Podbudowę z betonu asfaltowego należy układać na oczyszczonej i skropionej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² podbudowie.

6. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-20 mm- gr warstwy do 6 cm i 0-25 mm – gr. warstwy powyżej 6 cm., warstwy wiążącej gr. 5 cm dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-12,8 mm z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m². Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania

Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie.

## Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub osi istniejącej nawierzchni za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających gr. od 6 do 8 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

- Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

- Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

- Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

6.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą, wiążącą  należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania do produkcji MMA kruszyw wapiennych.

7.Odwodnienie

Zakres robót obejmuje oczyszczenie rowów z namułu z ich pogłębieniem – gr. 20 cm, usunięcie krzaków wyprofilowanie skarp, przeciwskarp i dna rowów, załadunek urobku i wywóz na legalne odpowiednie składowisko. Koszt jednostkowy obejmuje opłatę za składowanie.

8.Rozbiórka i odtworzenie zjazdów

Zakres robót obejmuje :

- rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cem.piask,

- oczyszczenie kostki,

- rozścielenie podsypki cem.pias. o gr. do 10 cm,

- ułożenie naw. z kostki,

9.Roboty wykończeniowe

9.1. Plantowanie skarp i dna wykopów.

Zakres robót obejmuje wyplantowanie poboczy, skarp i dna rowów.

9.2. Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

10. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

11. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

12. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta – wskaźnik zagęszczenia/ raz na 600 m²/, szerokość / raz na 100 mb/, równość podłużna raz na 20 mb/, poprzeczna/ raz na 100 mb/

- dla warstwy odcinającej – wskaźnik zagęszczenia, szerokość, równość / częstotliwość jak wyżej /

- dla podbudowy z tłucznia – wskaźnik zagęszczenia, szerokość, równość / częstotliwość jak wyżej/,

- dla podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie zgodnie z normą PN-S-96025/2000.

13.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- wyniki badań  wymienione w pkt. 12

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. krawężniki beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

14. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą  STWiOR , wiedzą techniczną, obowiązującymi normami.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.