Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„ REMONT DROGI 3832 SEROKI – GĄGOLINA – BARANÓW - JAKTORÓW”

I. Część ogólna

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

## Zamówienie obejmuje wykonanie na odc. o długości  650 m ( od skrzyżowania w Pułapinie w kierunku do Baranowa ) poszerzenia jezdni dwustronnego w krawężniku na ławie betonowej z oporem, nawierzchni z betonu asfaltowego

## ( warstwa wyrównawcza, podbudowa, warstwa ścieralna gr. 4 cm).

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm  dla ruchu KR-3,

- warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3,

    - Konstrukcja podbudowy na poszerzeniu:

- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3,

- podbudowa z betonu B-7-9 gr.  20 cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr.  10 cm.

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca pisemnie powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem..

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS jeśli zachodzi potrzeba zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- przedmiarem robót objętym zamówieniem

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- STWiOR

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania. Warstwę ścieralną zaleca się wykonać całą szerokością jezdni.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu roboczego zawierającego inwentaryzację rzędnych istniejącej nawierzchni w przekrojach co 10 m prostopadłych do osi drogi. Wytyczenie robót / rzędne nawierzchni/ należy wykonać w oparciu o projekt roboczy. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty charakterystykę i położenie tych punktów.

2.Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,0675m².   Krawężniki muszą spełniać wymogi normy  BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nrD-08.01.01

Urobek z koryta należy wbudować w nasyp-formowanie poboczy, nadmiar wykonawca załaduje i wywiezie na odpowiednie składowisko a koszt uwzględni w koszcie jednostkowym niniejszej pozycji.

3.Poszerzenie

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

- wykonanie koryta,

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- warstwy odsączającej z pospółki gr.10 cm  / uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem/,

- podbudowy z betonu B-7-9 gr. 20 cm,

- podbudowy z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3

Urobek z koryta należy wbudować w nasyp-formowanie poboczy, nadmiar wykonawca załaduje i wywiezie na odpowiednie składowisko a koszt uwzględni w koszcie jednostkowym niniejszej pozycji.

3.1.Materiały

3.1.1.Warstwa odsączająca

Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

3.1.2. Podbudowa z betonu B-7-9.

Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu klasy B-7,5 / beton wg wymagań normy PN-B-06250/

Do mieszanki betonowej należy zastosować cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97,  oraz kruszywo:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 ,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996,

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988]. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki z betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10%  - 20% jej wartości. Do pielęgnacji podbudowy należy przystąpić bezpośrednio po jej wykonaniu przez

przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta w poszerzeniu.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

4. Nawierzchnia.

4.1. Frezowanie

Zakres robót obejmuje frezowanie gr. śr. 4 cm. Odcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni piłą wraz z pionowym obrobieniem krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia

Materiały z rozbiórki Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

4.1. Warstwa podbudowa, warstwa wyrównawczo-wzmacniająca, warstwa ścieralna

Wykonanie robót obejmuje wykonanie podbudowy w miejscach frezowanych ( 40% powierzchni odcinka objętego zamówieniem) oraz na poszerzeniu,  warstwy wyrównawczo-wzmacniającej i warstwy ścieralnej z betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 przy  wtopionym  krawężniku i zachowaniu spadku poprzecznego 1,5% z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m².  Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wyrównawczo-wzmacniającej  powierzchnia istniejącej nawierzchni powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

## Minimalna grubość warstwy wyrównawczo-wzmacniającej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczo-wzmacniającej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub osi istniejącej nawierzchni za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających gr. od 6 do 8 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

4.1.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstw.

5.Roboty wykończeniowe

5.1.Plantowanie skarp i dna wykopów.

Zakres robót obejmuje zdjęcie murawy z poboczy, uformowanie poboczy z urobku z koryta pod poszerzenie i krawężnik, wyplantowanie poboczy.  Urobek z poboczy wykonawca wywiezie na własny koszt na odpowiednie, legalne składowisko a koszt uwzględni w koszcie jednostkowym w tabeli kosztowej poz. 5.

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej    obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST.

5.2.Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

7.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

8.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla warstwy wyrównawczej, podbudowy i warstwy ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie, szer, równość podłużna i poprzeczna. Badania należy wykonać wg wymagań określonych w normie PN-S-96025/2000.

9.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

## inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

10. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują zakup dostawę nowych materiałów, zawierają koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  całkowity koszt wykonania robót zgodnie z  niniejszą  STWiOR oraz wiedzą techniczną.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.