Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## OKREŚLENIE WARUNKÓW

## dotyczących zadania pn.:

„PRZEBUDOWA DROGI1520  BUKÓWKA - SKUŁY”

I. Część ogólna

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

## Zamówienie obejmuje wykonanie na odc. o długości  240 m od km  0+000 do km 0 +240 robót polegających na poszerzeniu drogi w obustronnym krawężniku na ławie betonowej z oporem, nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 6 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z robotami towarzyszącymi .

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm  dla ruchu KR-4,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-4,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 25 cm,

    - Konstrukcja podbudowy na poszerzeniu:

- podbudowa z  kruszywa łamanego kamiennego grubości 15 cm,

- warstwa odsączająca z pospółki grubości  25 cm.

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS,

## sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD,

- STWiOR

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

2.Poszerzenie

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

- wykonanie koryta -  urobek wbudować w nasyp-formowanie poboczy, nadmiar wykonawca załaduje i wywiezie na legalne świetle odpowiednich przepisów składowisko,

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- warstwy odcinającej z pospółki gr.20 cm  / uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem/,

- podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego gr. 25 cm,

Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łacznie z załadunkiem i wywozem nadmiaru.

2.1.Materiały

2.1.1.Warstwa odcinająca

Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 2.1.2.Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

3.Krawężniki

Krawężniki betonowe 20x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,105 m².   Krawężniki muszą spełniać wymogi normy  BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nrD-08.01.01. Roboty ziemne dla robót  należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 – wykopy. Urobek wykonawca załaduje i wywiezie na legalne w świetle prawa dostępne składowisko.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łącznie z załadunkiem i wywozem urobku z koryta.

4.Podbudowa

Podbudowę na całej szerokości jezdni należy wykonać z kruszywa łamanego kamiennego o gr. 25 cm po uprzednim j sfrezowaniu istniejące nawierzchni na gr. 2 cm.

4.1.Frezowanie

Zakres robót obejmuje frezowanie nawierzchni gr. śr. 2 cm oraz odcięcie krawędzi jezdni piłą wraz z pionowym obrobieniem krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej krawędzi nawierzchni jezdni z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia Materiały z rozbiórki Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

4.2.Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

5. Nawierzchnia.

5.1. Warstwa wiążąca i ścieralna

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm dla ruchu KR-4 o uziarnieniu 0-16 mm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm o uziarnieniu 0-12,8 mm dla ruchu KR-4  z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,8 kg/m² podbudowy z kruszywa i w ilości 0,3 8 kg/m² między warstwami asfaltowymi. Oczyszczenie i skropienie należy wykonać wg warunków określonych w   OST Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad nr  D-04.03.01.   Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

5.1.1. Materiały

Warstwę wiążącą  należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-4 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania do produkcji MMA.

6.Zjazdy

Zakres robót obejmuje wykonanie przełożenia nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm wykonanej na podsypce cem-piask. wraz z przełożeniem krawężnika na ławie betonowej. Przełożenie polegać będzie na regulacji wysokościowej nawierzchni  zjazddów wraz z krawężnikiem  na ławie z betonu B-15 z oporem. Zakres robót obejmuje rozebranie elementów nawierzchni  zjazdów wraz z podsypką cem-piask,  krawężnika wraz z ławą. Kostkę,  krawężnik należy  oczyścić i wbudować ponownie, pozostałe materiały z rozbiórki należy załadować i wywieźć na legalne składowisko. Wymiana elementów uszkodzonych w czasie rozbiórki należy do obowiązków. Koszt należy uwzględnić w kalkulacji kosztu jednostkowego do tabeli kosztowej dla niniejszej pozycji.

6.1.Kawężniki betonowe 15x30

Przełożenie krawężnika 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 5 cm i na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0, 625 m² .

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław z betonu B-15 gr. 15 cm powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy i wypełnienie szczeliny należy stosować beton klasy B-15 wg normy PN-B-06250,

Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łącznie z załadunkiem i wywozem urobku z koryta

6.2.Nawierzchnia zjazdu

Przełożenie nawierzchni zjazdu na podsypce cem.-piask.  gr.8cm . Kostkę przed wbudowaniem należy oczyścić.

6.2.1.Materiały

6.2.1.1. Kostka betonowa

## Do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę betonową szarą posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

## 6.2.1.2. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 6.2.1.3. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

7.Odwodnienie

Zakres robót obejmuje wykonanie:

7.1. Wykonanie przepustu pod drogą.

Zakres obejmuje wykonanie przepustu z rur o średnicy 80 cm o dł. 9 m wraz ze ściankami czołowymi oraz przedłużenie przepustu istniejącego o średnicy 80 cm o 2 m. Ścianki czołowe z betonu B-20 o gr. 20 cm i wysokości ponad przepust 40 cm. Rury należy posadowić na ławie z betonu B-20 o gr. 35 cm.

Wykonanie przepustów obejmuje wykonanie:

- wykopu pod ławę

- wykonanie ławy z betonu B-20 gr. 35 cm

- ułożenie  rur betonowych o średnicy 80 cm wg normy BN-74/9191-01,

7.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy, wykonanie wykopu dla wykonania przepustów, zasypanie przepustów-nasypy wg. projektu drogowego ręcznie łopatami, szpadlami lub mechanicznie spycharkami, koparkami.

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych  i ławę fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Urobek wykonawca załaduje i wywiezie na legalne w świetle prawa dostępne składowisko.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łącznie z załadunkiem i wywozem urobku.

7.1.3.Materiały

7.1.3.1.Ława

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

- dla wymiarów w planie  ( 5 cm,

- dla rzędnych wierzchu ławy ( 2 cm.

Ławę należy wykonać z betonu B-20 / beton wg wymagań normy PN-B-06250/

Do mieszanki betonowej należy zastosować cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 oraz kruszywo spełniające wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Ławę z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

7.1.3.2.Rury betonowe

Należy zastosować rury betonowe prefabrykowane z kołnierzem z betonu klasy min B-30 bez pęknięć, rys, porów, krawędzie styków rur bez uszkodzeń. Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

7.1.3.3.Ścianki czołowe

Ścianki czołowe należy wykonać z betonu B-20 / beton wg wymagań normy PN-B-06250/.  Do mieszanki betonowej należy zastosować cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 oraz kruszywo spełniające wymagania określone w normie PN-S-09013:1997.

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B-06251 [3].

Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4].

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy zagruntować przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez inwestora.

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

7.2.Ścieki betonowe

Ściek terenowy zlokalizowany poza jezdnią służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni oraz przyległego terenu do rowu. Ścieki betonowe prefabrykowane na podsypce cementowo-paskowej 3 cm i na ławie z betonu B-15 gr. 15 cm.

7.2.1Materiały.

7.2.1.1.Ława betonowa

Beton na ławę ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].

## 7.2.1.2.Prefabrykowane elementy betonowe ścieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieku terenowego, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. Kształty i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków mogą być np. o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12] lub, należy uzgodnić z inwestorem.

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze zatartej.

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.

## 7.2.1.3.. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

7.2.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łącznie z załadunkiem i wywozem urobku z koryta.

## 7.2.3.Wykonanie ścieku z prefabrykatów

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową.

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.

7.3.Sączki

Sączki prostopadłe do osi drogi o wymiarach 1,2mx0,5x0,25 m  należy wykonać z piasku wg PN-B-11113 [2] o wskaźniku wodoprzepuszczalności nie mniejszym niż 8 m/dobę.

W poboczu należy wykopać rowek o szerokości 0,5 m i głębokość dna warstwy odsączającej. Rowek należy wypełnić materiałem przepuszczalnym i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1. Wykonany sączek należy przykryć gruntem z wykopów. Wylot sączka należy zabezpieczyć żwirem lub tłuczniem na długości 30 cm. Wylot powinien być usytuowany co najmniej 20 cm nad dnem rowu. Dopuszczalny spadek podłużny sączka wynosi od 1,5 % do 3,5 %. Połączenie sączka z warstwą odsączającą powinno być wykonane za pomocą wcięć o zmiennej szerokości i grubości, zgodnie z dokumentacją projektową.

7.4.Oczyszczenie rowów

Zakres robót obejmuje oczyszczenie rowów z namułu z ich pogłębieniem – gr. 20 cm, wyprofilowanie skarp, przeciwskarp i dna rowów, załadunek urobku i wywóz na legalne odpowiednie składowisko. Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych   łącznie z załadunkiem i wywozem urobku.

7.5.Umocnienie skarp i dna rowów.

Zakres robót obejmuje wykonanie umocnienia skarp, przeciwskarp i dna rowów płytami betonowymi perforowanymi typu EKO o gr. 10 cm ułożonymi na podsypce cem.-piask gr.10 cm

7.5.1.Materiały

7.5.1.1Płyty betonowe

7.5.1.2.Podsypka cementowo-piaskowa

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

8.Roboty wykończeniowe

8.1.Formowanie poboczy

Zakres robót obejmuje wykonanie poboczy – nasypy z gruntu z wykonania wykopów oraz umocnienia poboczy destruktem z frezowanej nawierzchni.

8.1.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy, nasypów wg. projektu drogowego ręcznie łopatami, szpadlami lub mechanicznie równiarką, koparką.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.03.01 – nasypy. Zagęszczenie poboczy do wskaźnika Is≥1.

8.2.Plantowanie skarp i dna wykopów.

Zakres robót obejmuje wyplantowanie poboczy, skarp.

8.3.Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

9.Oznakowanie

Zakres robót obejmuje ustawienie czterech znaków z folii odblaskowej typ 1 na słupkach ocynkowanych stabilnie posadowionych w terenie o lokalizacji określonej w opisie projektu budowlanego.

9.1.Materiały

Należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

11.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

12.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- Wskaźniki zagęszczeni robót ziemnych w poszczególnych grupach robót,

- Nośność podbudowy,

- dla wiążącej  –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie. Badania należy wykonać wg wymagań określonych w normie PN-S-96025/2000.

13.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

## inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

14. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują zakup dostawę materiałów zawierają , koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki  zgodnie z obowiązującymi przepisami  całkowity koszt wykonania robót zgodnie z  niniejszą  STWiOR oraz wiedzą techniczną.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.