Załącznik nr 2 do SIWZ i umowy

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

## „PRZEBUDOWA DROGI 01415 GRODZISK –SIESTRZEŃ”

## Wykonanie zatoki autobusowej w Kadach

## I. Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie zatoki autobusowej z chodnikiem w miejscowości Kady gm. Grodzisk Maz. wraz z robotami towarzyszącymi.

    - Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

- kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie-w. dolna gr. 20cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie-w. górna gr. 15cm,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm.

## 1.1.2. Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce z piasku gr. 5 cm,

- podbudowa z pospółki gr. 5 cm.

1.1.3.Konstrukcja zjazdów do posesji:

- kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie-w. górna gr. 15cm,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm.

## 2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## 3. Warunki realizacji zamówienia

## Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora

## 4. Przepisy prawa

## Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

## Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

## II. Część drogowa

## 1.Roboty przygotowawcze

## 1.1. Projekt organizacji ruchu

## Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót.

## 1.2.Roboty pomiarowe

## Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

## Przed przystąpieniem do robót w oparciu o projekt budowlany należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

## 2. Roboty rozbiórkowe

## Zakres robót obejmuje częściowe rozebranie istniejącej zatoki w rejonie ul. Kadowskiej

Materiały z rozbiórki Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

## 3.Roboty ziemne

## 3.1.Usunięcie drzew

## Zakres robót obejmuje karczowanie 5 szt. drzew o obwodach 400,320,215,145,158 łącznie z karpami oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopów po karpach. Karpinę oraz gałęzie Wykonawca wywiezie na legalne dostępne Wykonawcy składowisko a teren uprzątnie /uwzględnić w kalkulacji cen jednostkowych robót w tabeli kosztowej wraz z opłatą za składowanie /. Dłużyca pozostanie do dyspozycji właściciela dz.186/1.

## 3.2.Zdjęcie darniny

## Zakres robót obejmuje zdjęcie warstwy darniny pod wykonanie nasypów i warstw konstrukcyjnych. Urobek Wykonawca załaduje na  środki transportowe i wywiezie na legalne dostępne składowisko, koszty składowania uwzględni w cenie jednostkowej.

## 3.3.Wykopy i nasypy

## Roboty ziemne dla robót drogowych – wykopy i nasypy należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98.

## Roboty ziemne obejmują wykonanie zakresu zgodnie z projektem.

## Zagęszczenie robót ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205/98.

## Roboty ziemne obejmują roboty na zatoce autobusowej, chodniku, poboczach oraz przepuście. Brakujący urobek do wykonania nasypu wykonawca dostarczy i wbuduje z zagęszczeniem na własny koszt.

## 4. Przepusty

## 4.1. Przepust pod zatoką autobusową

Wykonanie przepustów obejmuje

- wykopu pod ławę ( ujęto w poz. roboty ziemne i wykończeniowe )

- wykonanie ławy betonu B-15 gr. 20 cm

- ułożenie  rur betonowych o średnicy 50 cm wg normy BN-74/9191-01,

4.1.1. Materiały

4.1.2.Roboty ziemne wykonać wg pkt 3,

4.1.3.Ława

Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8], Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12].

4.1.4.Rury betonowe

Należy zastosować rury betonowe prefabrykowane z kołnierzem z betonu klasy min B-30 bez pęknięć, rys, porów, krawędzie styków rur bez uszkodzeń. Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

## 4.2. Przepust na rzece

4.2.1. Wykonanie przepustu na rzece

Zakres robót obejmuje wykonanie przepustu dwuotworowego na ławie betonowej ze ściankami czołowymi zbrojonymi. Przepust należy wykonać wg warunków określonych w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr 03.01.01. Roboty obejmują wykonanie:

- wykopu pod ławę fundament ścianek czołowych ( roboty ziemne ujęte zostały w poz. Roboty)

- wykonanie ławy z betonu B-20 gr. 25 cm

- ułożenie rur betonowych o średnicy 100 cm wg normy BN-74/9191-01,

- ścianki czołowe

- izolacji

4.2.2. Materiały

4.2.2.1.Roboty ziemne wykonać wg pkt 3,

4.2.2.2.Ława

Beton na ławę przepustu  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8], Kruszywo stosowane do wyrobu betonu powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12].

4.2.2.3.Rury betonowe

Należy zastosować rury betonowe prefabrykowane z kołnierzem z betonu klasy min B-30 bez pęknięć, rys, porów, krawędzie styków rur bez uszkodzeń. Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

4.2.2.4.Ścianki czołowe

Beton do konstrukcji ścianek  musi spełniać wymagania wg PN-B-06250 [8]. Kruszywo stosowane do wyrobu betonu powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12]. Stal stosowana do zbrojenia ścianek musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215 [29]. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową.

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody projektanta. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

## 5. Zatoka autobusowa, zjazd do posesji

## 5.1.Krawężniki na  zatoce

## Zatokę i zjazd należy wykonać o konstrukcji określonej w pkt.1.1.1, 1.1.3.

## Krawężniki betonowe 20 x 30 cm i 15x30 na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-15 z oporem . Krawężniki muszą spełniać wymogi normy PN-EN- 1340:2004.

-   Koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   Wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   Krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

-   Na ławy należy stosować beton klasy B-15 wg normy PN-B-06250,

5.2.Materiały

5.1.1 Kostka betonowa

## Do wykonania robót należy zastosować kostkę betonową posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

## 5.2.1.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 5.2.1.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 5.2.2..Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

## 5.2.3. Warstwa odsączająca

## Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 6.Chodniki

## Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.2

## 6.1. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce piaskowej. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04.

## 6.2.Nawierzchnia chodnika

## 6.2.1.Nawierzchnia

## Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

## 6.2.2.Podbudowa z pospółki

## Do wykonania podbudowy należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 6.2.3.Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 6.2.3. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 7.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

## 7.1.Bariery ochronne stalowe

## Należy zastosować bariery jednostronne typu SP-09, listwy zamocowane bezpośrednio do słupków. Rozstaw słupków co 2 m. Słupki wbijane w ziemię na min. 1 m od pow. terenu. Roboty należy wykonać wg warunków określonych w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr 07.05.01. oraz warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zał. nr 4 pkt. 7.

## 7.2.Bariera U-12a

## Na przepuście należy zastosować bariery wygrodzeniowe typu tramwajowego ocynkowane zamocowane wg projektu

## oraz przy spełnieniu warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zał. nr 4 pkt. 5.

## 8.Roboty wykończeniowe

## 8.1.Renowacja rowu

## Zakres robót obejmuje:

## oczyszczenie i pogłębienie rowy gr. 30 cm z wywozem urobku na legalne dostępne wykonawcy wysypisko wraz z kosztami składowania,

## wyprofilowanie dna i skarp rowu

## 8.2.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

## Po zakończeniu robót geodeta uprawniony zainwentaryzuje zrealizowane wybudowany obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcjami GUGiK.

## 9. Sprzęt

## Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

## 10. Transport

## Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

## 11. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

## Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań.

## 12.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. beton, kruszywo, krawężniki, obrzeża, kostka itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

## 13. Warunki płatności

## Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.