Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„PRZEBUDOWA DROGI NR 1507 GRODZISK MAZ.-IZDEBNO-CEGŁÓW-BOŻA WOLA-BRAMKI LUDNE W MIEJSCOWOŚCI IZDEBNO KOŚCIELNE ”

I. Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie na odc. o długości 660 m od km 0+000 do km +660 krawężnika na ławie betonowej z oporem, wysepek kanalizujących ruch na skrzyżowaniu, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm i ścieralnej gr. 5 cm, chodnika, oznakowania poziomego i pionowego.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni istniejącej:

## warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm  dla ruchu KR-3,

## warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3,

## warstw wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 w ilości 364 Mg

## 1.1.2. Konstrukcja chodnika

## nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4,

## podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

## 1.1.3. Konstrukcja wysepek:

## kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  30 cm,

1. warstwa górna grubości 10 cm o uziarnieniu do 24 mm z zamknięciem klińcem i miałem      -

2. warstwa dolna grubości 20 cm o uziarnieniu 40-60 mm,

- warstwa odcinająca z pospółki grubości  20 cm.

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS,

## sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym z wyłączeniem wykonania zjazdów, chodnika po str. prawej,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

2.Roboty rozbiórkowe

Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje na środki transportowe i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

2.1.Roboty rozbiórkowe obejmują

2.1.1.Rozebranie części istniejącej konstrukcji jezdni w celu ustawienia krawężnika i wykonania wysepek:

2.1.1.1.Nawierzchnia asfaltowa o gr. 6 cm /,

2.1.1.2.Podbudowa z betonu gr. 15 cm ,

2.1.2..krawężnika 15x30

Zakres robót obejmuje rozbiórkę krawężnika po str. północnej drogi na odcinku o dł. 400 m.

2.1.3.frezowanie nawierzchni z asfaltu lanego gr. śr. 5 cm.

Zakres robót obejmuje sfrezowanie nawierzchni z asfaltu lanego o gr. 4 cm. oraz korekcyjnego o gr. 1,5cm na pow. 248 m²  (40 m x6,2) w celu ułożenia pełnej grubości warstwy ścieralnej i wiążącej Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu roboczego zawierającego inwentaryzację rzędnych istniejącej nawierzchni w przekrojach co 10 m prostopadłych do osi drogi.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy, wykonanie wykopów, nasypów wg. projektu drogowego ręcznie łopatami, szpadlami lub mechanicznie spycharkami, koparkami.

Urobek z wykopów należy wbudować w nasypy - pobocza.

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej    obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST.

4.Krawężniki i ścieki

4.1.Krawężniki betonowe 15x30

Krawężniki 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm i na ławie z betonu B-15 z oporem o przekroju 0,0675m².   Krawężniki muszą spełniać wymogi normy  BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław z betonu B-15 gr. 15 cm powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy i wypełnienie szczeliny należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

- wypełnienie betonem B-15 szczeliny pomiędzy konstrukcją nawierzchni istniejącej jezdni a krawężnikiem,

- odcięcie krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nr D-08.01.01.

4.2.Ścieki betonowe

Ścieki betonowe należy wykonać analogicznie jak pkt.4.1

4.3. Scieki

Ścieki betonowe należy wykonać analogicznie jak pkt.4.1

5.Wykonanie wysepek

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

- warstwy odcinającej z pospółki gr.20 cm  / uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem/,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  30 cm,

1. warstwa górna grubości 10 cm o uziarnieniu do 24 mm z zamknięciem klińcem i miałem      -

2. warstwa dolna grubości 20 cm o uziarnieniu 40-60 mm,

## kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

5.1.Materiały

5.1.1.Warstwa odcinająca

Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

5.1.2. Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowana mechanicznie.

Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

5.1.3 Kostka betonowa

Do wykonania nawierzchni zjazdów i wysepek należy zastosować kostkę betonową koloru czerwonego posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad nr D-08.02.02.11.

5.1.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

5.1.3.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

6. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej,  nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-20 mm- gr warstwy do 6 cm i 0-25 mm – gr. warstwy powyżej 6 cm., warstwy wiążącej gr. 5 cm dla ruchu KR-3 o uziarnieniu 0-16 mm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm o uziarnieniu 0-16 mm dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m². Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.  Oczyszczenie i skropienie należy wykonać wg warunków określonych w   OST Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad nr  D-04.03.01.

Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie.

## Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub osi istniejącej nawierzchni za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających gr. od 6 do 8 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

6.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą, wiążącą  należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu niemodyfikowanego. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania do produkcji MMA kruszyw wapiennych.

7.Chodniki

Zakres robót obejmuje wykonanie peronu przystanku autobusowego. Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.2.

7.1. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie z betony B-10 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cem-piask. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04

-   koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

7.2.Nawierzchnia chodnika

7.2.1.Podbudowa

Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywa łamanego wg jak pkt 5.1.

7.2.2.Nawierzchnia

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

## 7.2.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

7.2.2.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

8. Oznakowanie pionowe i poziome

Należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

9.Roboty wykończeniowe

9.1. Plantowanie skarp i dna wykopów

Zakres robót obejmuje uformowanie, zagęszczenie, wyplantowanie poboczy, skarp.

9.2. Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

10. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

11. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

12. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta – wskaźnik zagęszczenia/ raz na 600 m²/, szerokość / raz na 100 mb/, równość podłużna raz na 20 mb/, poprzeczna/ raz na 100 mb/

- dla warstwy odcinającej – wskaźnik zagęszczenia, szerokość, równość / częstotliwość jak wyżej /

- dla podbudowy z tłucznia – wskaźnik zagęszczenia, szerokość, równość / częstotliwość jak wyżej/,

- dla podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie zgodnie z normą PN-S-96025/2000.

13.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

## inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- wyniki badań  wymienione w pkt. 12

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. krawężniki beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

14. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą  Stwor oraz wiedzą techniczną.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.