Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„PRZEBUDOWA  DROGI NR 4701 ORYSZEW-HENRYSZEW-MIĘDZYBORÓW ”

I.Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie  na odc. o długości 350 m od km 0+900 do km1+250 poszerzenia jezdni do 5,5 m w obustronnym krawężniku 15x30x100 na ławie betonowej z oporem. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową.

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm. Roboty ziemne w granicach pasa drogowego.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm  dla ruchu KR-2,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość  9 cm  dla ruchu KR-2,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  16 cm

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej (jezdna istniejąca z poszerzeniami):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 grubość    5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość  9 cm  dla ruchu KR-2,

- warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 w ilości 150 kg/m2,

- istniejąca podbudowa pomocnicza (istniejąca nawierzchnia bitumiczna szer. 3,50 m):

- nawierzchnia bitumiczna śr. gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 7 cm.

- podbudowa pomocnicza na poszerzeniu:

- z kruszywa łamanego gr. 12 cm.

2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- sporządzenie planu BIOS,

- sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich  przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót w zakresie zapewniającym wykonanie zgodnie z projektem budowlanym pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

1.3.Wycinka drzew

Zakres robót obejmuje wycięcie drzew, wykarczowanie pni, uzupełnienie gruntem miejsc po karpach, oczyszczenie terenu z pozostałości i uporządkowanie, załadunek dłużyc, karp, gałęzi i wywóz na odpowiednie składowisko.

2.Roboty rozbiórkowe

2.1.Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie:

2.1.1.nawierzchni asfaltowej o gr. 3 cm,

2.1.2.podbudowy z kruszywa łamanego gr. 7 cm ,

2.1.3.podbudowy betonowe 0,25cm / naw. zjazdu do posesji/,

Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje i wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt jednostkowy obejmuje rozbiórkę elementów załadunek, wywóz gruzu wraz z kosztem składowania.

Rozbiórka w niezbędny zakresie zjazdów utwardzonych w celu wykonania poszerzenia wraz z dostosowaniem ich nawierzchni do nowej krawędzi jezdni.

3.Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują zdjęcie murawy, wykonanie wykopów, nasypów wg. projektu drogowego ręcznie łopatami, szpadlami lub mechanicznie spycharkami, koparkami

Urobek z wykopów należy wbudować w nasypy. Brakujący grunt do uformowania nasypów dostarczy wykonawca.

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z oraz zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA nr D-02.01.01 - wykopy, D-02.03.01 – nasypy.

Zakres robót obejmuje również oczyszczenie rowów z krzaków, załadunek krzaków i wywóz na legalne odpowiednie składowisko. Koszt jednostkowy pozycji w tabeli kosztowej obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST wraz z opłatą za składowanie wywiezionego odpadu na wysypisku.

4.Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0675m².   Krawężniki muszą spełniać wymogi normy  BN-80/6775-03/01 i bN-80/6775-03/04.

Roboty obejmują n/w zakres:

- koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

- wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

- krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

- na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-B-06250,

Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST GDDKiA nrD-08.01.01

5.Podbudowa

Obejmuje wykonanie n/w robót na poszerzeniu:

5.1.Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej (pełnej szerokości):

5.1.1.Odcięcie krawędzi

Zakres robót obejmuje obcięcie  istniejącej krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia. Materiał z rozbiórki wykonawca wywiezie na legalne odpowiednie składowisko.

5.1.2.Koryto gr. 20 cm

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01. Urobek z koryta wykonawca wywiezie na legalne odpowiednie składowisko.

5.1.3.Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

5.1.4.Materiały

5.1.4.1.Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  16 cm.

Podbudowę należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.04.00 – Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” – wyd. GDDP-1998 oraz „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.” – wyd. GDDP-1998. Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu mieszczącym się pomiędzy krzywymi 1 i 2 na rys. nr 1 w OST-D-04.04.00 i pozostałych parametrach określonych w tabeli 1 w OST – D-04.04.00 jak dla kruszywa łamanego na podbudowę zasadniczą. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót

5.1.4.2.Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość  9 cm  dla ruchu KR-2,

Podbudowę z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-2 wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 klasy I gat. wg PN-B-11112:1996 z zastosowaniem asfaltu D70 wg normy PN-C-96170:1965, wypełniacza mineralnego podstawowego wg normy PN-S-96505. Wykonawca winien sporządzić recepturę masy i przed przystąpieniem do robót zatwierdzić ją przez Inżyniera. Masę betonu asfaltowego układać całą szerokością jezdni tj. bez spoin podłużnych. Przed układaniem warstwy podbudowy asfalto-betonowej należy skropić podłoże emulsja asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 do 1 kg/m2. Oczyszczenie i skropienie wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-045.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” – wyd. GDDP-1998. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zarób próbny w obecności Inżyniera przed przystąpieniem do produkcji masy. Podbudowę z betonu asfaltowego wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.07.01 - Podbudowy z betonu asfaltowego”- wyd. GDDP-1998. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót.

5.2.Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej (jezdna istniejąca z poszerzeniami):

5.2.1.Odcięcie krawędzi

Zakres robót obejmuje obcięci  istniejącej krawędzi jezdni piłą oraz pionowe obrobienie krawędzi istniejącej jezdni w celu prawidłowego połączenia z warstwami konstrukcyjnymi poszerzenia. Materiał z rozbiórki wykonawca wywiezie na legalne odpowiednie składowisko.

5.2.2.Koryto gr. 10 cm

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01. Urobek z koryta wykonawca wywiezie na legalne odpowiednie składowisko.

5.2.3.Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST GDDKiA nr D-04.01.01,

5.2.4.Materiały

5.2.4.1.Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 12 cm.-poszerzenie,

Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.04.00 – Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” – wyd. GDDP-1998 oraz „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.” – Wyd. GDDP-1998. Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu mieszczącym się pomiędzy krzywymi 1 i 2 na rys. nr 1 w OST-D-04.04.00 I pozostałych parametrach określonych w tabeli 1 w OST – D-04.04.00 Jak dla kruszywa łamanego na podbudowę zasadniczą? Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót

5.2.4.2. Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2

Zakres robót obejmuje wykonanie warstwy wzmacniająco-wyrównawczej  w ilości 150 kg/m2 na szer. istniejącej jezdni i na poszerzeniu.

Warstwę należy wykonać z BA dla kategorii ruchu KR-2 wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/20 klasy I gat. wg PN-B-11112:1996 z zastosowaniem asfaltu D70

Wg normy PN-C-96170:1965, wypełniacza mineralnego podstawowego wg normy PN-S-96505. Wykonawca winien sporządzić recepturę masy i przed przystąpieniem do robót zatwierdzić ją przez Insi. Nadzoru. Masę betonu asfaltowego układać całą szerokością jezdni tj. bez spoin podłużnych. Przed układaniem warstwy podbudowy asfaltobetonowej należy skropić podłoże emulsja asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 do 1 kg/m2. Oczyszczenie i skropienie wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-045.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” – wyd. GDDP-1998. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zarób próbny w obecności Inżyniera przed przystąpieniem do produkcji masy. Podbudowę z betonu asfaltowego wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.07.01 - Podbudowy z betonu asfaltowego”- wyd. GDDP-1998. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót.

5.2.4.3.Podbudowę z betonu asfaltowego

Podbudowę z BA należy wykonać dla kategorii ruchu KR-2 wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 klasy I gat. wg PN-B-11112:1996 z zastosowaniem asfaltu D70

Wg normy PN-C-96170:1965, wypełniacza mineralnego podstawowego wg normy PN-S-96505. Wykonawca winien sporządzić recepturę masy i przed przystąpieniem do robót zatwierdzić ją przez Insi. Nadzoru. Masę betonu asfaltowego układać całą szerokością jezdni tj. bez spoin podłużnych. Przed układaniem warstwy podbudowy asfaltobetonowej należy skropić podłoże emulsja asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 do 1 kg/m2. Oczyszczenie i skropienie wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-045.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” – wyd. GDDP-1998. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zarób próbny w obecności Inżyniera przed przystąpieniem do produkcji masy. Podbudowę z betonu asfaltowego wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.07.01 - Podbudowy z betonu asfaltowego”- wyd. GDDP-1998. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót.

6. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm dla ruchu KR-2 o uziarnieniu 0-12,8 mm z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m². Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Oczyszczenie i skropienie należy wykonać wg warunków określonych w   OST Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad nr  D-04.03.01.

Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie.

## Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub osi istniejącej nawierzchni za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.

Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie przekraczających gr. od 6 do 8 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

- Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

- Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

- Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

6.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 zgodnie z normy PN-S-96025/2000. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na  warstwy.

7.Roboty wykończeniowe

7.1. Plantowanie skarp i dna wykopów i nasypów

Zakres robót obejmuje wyplantowanie poboczy, skarp i dna rowów do profili zgodnie z projektem budowlanym.

7.2.Umocnienie skarp rowu płytkami ażurowymi

Skarpy rowu należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60x40x10 spełniającymi wymagania normyPN-88/B-0625 ułożonymi na podsypce piaskowe gr.5 cm.  Do wykonania warstwy podsypki należy zastosować piasek spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

7.3. wzmocnienie nawierzchni zjazdów tłuczniem kamiennym gr. 10 cm,

Zakres robót obejmuje wyprofilowanie podłoża/ grunt rodzimy/ i rozłożenie warstwy tłucznia z zagęszczeniem śr. Gr. 10 cm.

7.4. Inwentaryzacja powykonawcza

Zakres robót – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze uprawnionego geodetę wykonanego zakresu robót.

8.Odwodnienie

8.1.Przepust

Wykonanie przepustu na rzece

Zakres robót obejmuje wykonanie przepustu  na ławie betonowej ze ściankami czołowymi zbrojonymi. Przepust należy wykonać wg warunków określonych w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr 03.01.01. Roboty obejmują wykonanie:

- roboty rozbiórkowe,

- wykopy pod ławę, fundament ścianek czołowych i ścianki czołowe ( roboty ziemne ujęte zostały w poz. Roboty

- wykonanie ławy  z betonu B-20 gr. 25 cm

- ułożenie  rur betonowych o średnicy 100 cm wg normy BN-74/9191-01,

- ścianki czołowe

- izolacji

8.1.1. Materiały

8.1.1.1Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe: rozebranie w rowie melioracyjnym przepustu o średnicy 80 cm i dł. 7 m ze ściankami czołowymi wraz z ławą z wywozem materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8.1.1.2.Roboty ziemne

roboty ziemne wykonanie robót ziemnych w zakresie niezbędnym do wykonania przepustu o średnicy 100 cm ze ściankami czołowymi na ławie gr. 25 cm. Roboty ziemne należy wykonać wg pkt 3.

8.1.1.3. Rury betonowe

Należy zastosować rury betonowe prefabrykowane z kołnierzem z betonu klasy min B-30 bez pęknięć, rys, porów, krawędzie styków rur bez uszkodzeń. Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

8.1.1.4.Ścianki czołowe

Beton do konstrukcji ścianek  musi spełniać wymagania wg PN-B-06250 [8]. Kruszywo stosowane do wyrobu betonu powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12]. Stal stosowana do zbrojenia ścianek musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215 [29]. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową.

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody projektanta. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

8.1.1.5. Ława

Beton na ławę przepustu  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8], Kruszywo stosowane do wyrobu betonuowinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12].

## 8.1.1.6.Izolacja przepustów

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy studni powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę.

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

8.1.1.7.Umicnienie skarp

Zakres robót obejmuje umocnienie skarp płytami betonowymi 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem-pias. 1:4,

8.1.2.Studnia chłonna

Należy wykonać wg projektu z wypełnieniem warstwą o gr. 70 cm z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 25-40 mm spełniającego wymagania  normy PN-B-11112:1996  z przekładką z geowłókniny i warstwą ochronną ze żwiru o gr. warstwy 30 cm w PN-B-11111:1996.

8.1.2.1.Roboty ziemne

Zakres robót obejmuje wykonanie zgodnie z projektem wykopów w celu wybudowania studni wraz z przykanalikiem, osadnikiem, obudową wylotu, zasypanie wykopów po ułożeniu urządzeń  . Roboty należy wykonać wg wymagań określonych w OST  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

8.1.2.2.Rury

Zakres robót obejmuje wykonanie studni chłonnej o średnicy 120 cm  z prefabrykowanych kręgów z kołnierzem np. typu VIPRO. Należy zastosować rury z betonu min B-30 wg KB1-22.2.6 (6) [22].

8.2.3.Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

8.1.2.4.Właz żeliwny

Na płytcie pokrywowej należy ustawić włazy kanalizacyjne typu ciężkiego DO 600 wg Polskiej Normy PN:EN124:2000 o wytrzymałości na obciążenie próbne 400 kN  z żeliwa sferoidalnego zatrzaskowe i zabezpieczyć je przez obetonowanie.

8.1.2.3.Przykanalik

Przykanalik dł. 0,75 m należy wykonać z rur PVC klasy T średnica d=0,20 m ( D200x5,9 ) ułożonej na podsypce żwirowej gr. 10 cm

Spadek przykanalika powinien wynosić od min. 20 ‰   kierunek trasy przykanalika wg projektu budowlanego,

8.1.2..5. Izolacje

Kręgi i rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy studni powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę.

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

8.1.2.6.osadnik z betonu.

Osadnik należy wykonać z betonu B-20 wg PN-B-06250 [8],

8.2.6.Obudowy wylotu.

Obudowę wylotu należy wykonać z betonu B-20 wg PN-B-06250 [8],

8.1.3.Bariery stalowe ochronne

Należy zastosować bariery jednostronne typu SP-09, listwy zamocowane bezpośrednio do słupków. Rozstaw słupków co 2 m. Słupki wbijane w ziemię na min. 1 m od pow. terenu. Roboty należy wykonać wg warunków określonych w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr 07.05.01. oraz warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zał. nr 4 pkt. 7.

9. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

10. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

11. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta – wskaźnik zagęszczenia/ raz na 600 m²/, szerokość / raz na 100 mb/, równość podłużna raz na 20 mb/, poprzeczna/ raz na 100 mb/

- dla warstwy odcinającej – wskaźnik zagęszczenia, szerokość, równość / częstotliwość jak wyżej /

- dla podbudowy z tłucznia – wskaźnik zagęszczenia, szerokość, równość / częstotliwość jak wyżej/,

- dla podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie zgodnie z normą PN-S-96025/2000.

12.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- wyniki badań  wymienione w pkt. 11

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. krawężniki beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

13. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą  STWiOR , wiedzą techniczną, obowiązującymi normami.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.