Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

## „PRZEBUDOWA I REMONT DROGI 01419 GRODZISK –WOJCIESZYN

## ULICA BAŁTYCKA ( UL.  BAŁTYCKA W POWIECIE GRODZISKIM )

## I. Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

## Zamówienie obejmuje wykonanie na odc. o długości  264 m, od km  0+926 do km 1 +190 robót rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchni chodników, zjazdów,  miejscowego poszerzenia jezdni, nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy wiążącej gr. 6 cm i ścieralnej gr. 5 cm) w obustronnym krawężniku na ławie betonowej z oporem.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni istniejącej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm  dla ruchu KR-3,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm dla ruchu KR-3,

    - Konstrukcja podbudowy / poszerzenie /:

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  35 cm

- warstwa górna grubości 15 cm o uziarnieniu do 24 mm z zamknięciem klińcem i miałem

- warstwa dolna grubości 20 cm o uziarnieniu 40-60 mm,

- warstwa odsączająca z pospółki grubości  10 cm.

## 1.1.3. Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce piaskowej ,

## 1.1.4. Konstrukcja zjazdów:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 10 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

- warstwa odsączająca gr. 10 cm,

## 2.Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## 3. Warunki realizacji zamówienia

## Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym ( wykonanie chodnika po stronie lewej w ograniczonym zakresie ) ,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD

## 4. Przepisy prawa

## Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

## Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

## II. Część drogowa

## 1.Roboty przygotowawcze

## 1.1.Zabezpieczenie robót na czas budowy

## Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót.

## 1.2.Roboty pomiarowe

## Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

## Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

## 2.Roboty rozbiórkowe

## 2.1.Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie:

## 2.1.1.krawężnika betonowego,

## 2.1.2.podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12 cm ,

## 2.1.3.podbudowy z betonu gr.8 cm,

## 2.1.4. nawierzchni z betonu gr.15 cm,

## 2.1.5.kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

## 2.1.6.frezowanie nawierzchni na całej powierzchni istniejącej nawierzchni wraz z obcięciem krawędzi istniejącej nawierzchni,

## 2.1.7.nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50 i obrzeży30x0,08,

## 2.1.8.nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm,

## 2.1.9. nawierzchni z trylinki,

## 2.1.10.nawierzchni asfaltowej i podbudowy w niezbędnym zakresie do wykonania ścieku przykrawężnikowego

## Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt wywozu gruzu i frezu należy uwzględnić w koszcie jednostkowym robót w tabeli kosztowej łącznie z opłatą za składowanie.

## 3.Roboty ziemne

## Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98.

## Roboty ziemne obejmują wykonanie zakresu zgodnie z projektem w liniach rozgraniczających.

## Zagęszczenie robót ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205/98.

## 4.Krawężniki i ścieki

## Krawężniki betonowe 15x30 i 20x30x na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-10 z oporem /przekrój ławy 0,0575 m²dla krawężnika 15x30 i 0,0825 m² dla krawężnika 20x30/.Krawężniki i ścieki  muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-03/04.

-   Koryto pod krawężniki ścieki i ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   Wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   Krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

-   Na ławy należy stosować beton klasy B-10 dla krawężnika i B-15 dla ścieku wg normy PN-B-06250,

## 5.Podbudowa

## Obejmuje wykonanie n/w robót / poszerzenie /:

- profiliwanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne ,

- warstwy odsączająca z pospółki gr.10 cm ,

- podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego warstwa dolna gr. 20 cm,

- podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego warstwa górna gr. 15 cm,

## 5.1.Materiały

5.1.1.Warstwa odsączająca

## Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 5.1.2. Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowana mechanicznie.

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

## 6. Nawierzchnia.

## Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3, warstwy wiążącej gr. 6 cm dla ruchu KR-3, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² oraz regulację wysokościową urządzeń podziemnych np. skrzynki do zasuw, hydrantów, wpustów, włazów do studni rewizyjnych/ koszt uwzględnić w cenach jednostkowych w tabeli kosztowej/.

## Warstwę wiążącą i ścieralną zaleca się wykonać całą szerokością.

## 6.1. Materiały

## Warstwę wiążącą i warstwę i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 zgodnie z normy PN-S-96025/2000 przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego do warstwy ścieralnej.

## Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na masę do wykonania poszczególnych warstw.

## 7.Chodniki

## Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.3

## 7.1. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem-piask. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04

-   koryto pod obrzeża powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

## 7.2.Nawierzchnia chodnika

## 7.2.1.Nawierzchnia

## Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

## 7.2.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 8. Zjazdy do posesji.

## Zjazdy należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.4

8.1.Materiały

8.1.1 Kostka betonowa

## Do wykonania nawierzchni zjazdów i parkingów należy zastosować kostkę betonową posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

## 8.1.1.1. Podsypka cementowo-piaskowa.

## Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

## 8.1.1.2. Materiał do wypełnienia szczelin.

## Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

## 8.1.2..Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

## Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

## 8.1.3 Warstwa odsączająca

## Do wykonania warstwy odcinającej należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

## 9. Sprzęt

## Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

## 10. Transport

## Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

## 11. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

## Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta – wskaźnik zagęszczenia, szerokość,

- dla warstwy odcinającej – wskaźnik zagęszczenia, szerokość,

- dla podbudowy z kruszywa łamanego – nośność, szerokość,

- dla warstwy wiążącej i ścieralnej –skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie

## 12.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- wyniki badań zagęszczenia gruntu w korycie oraz wymienionych w pkt. 4 i 11

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (beton, kruszywo itp./

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

## 13. Warunki płatności

## Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy, zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.