GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI

MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

Warszawa 2001

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych  oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

Warszawa

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzieñ 30 kwietnia 2001 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| CZDP | - Centralny Zarz¹d Dróg Publicznych |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem warstwy œcieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanej w dalszym ci¹gu mieszank¹ SMA.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem warstwy œcieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 [9]

Warstwê œcieraln¹ z mieszanki SMA mo¿na wykonywaæ dla dróg o kategorii  ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                  i pó³sztywnych”, IBDiM - 1997 [15] wg poni¿szego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych

| 100 kN/pas/dobê |
| --- |
| KR1 | ( 12 |
| KR2 | od 13 do 70 |
| KR3 | od 71 do 335 |
| KR4 | od 336 do 1000 |
| KR5 | od 1001 do 2000 |
| KR6 | ( 2000 |

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype³niacza mineralnego o okreœlonym sk³adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni¹ iloœci¹ asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor¹co, w okreœlony sposób, spe³niaj¹ca okreœlone wymagania.

1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o du¿ej zawartoœci  grysów, zawieraj¹ca stabilizator mastyksu.

1.4.4. Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, w³ókno celulozowe, mineralne), zapobiegaj¹cy jej rozsegregowaniu.

1.4.5. Œrodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezjê asfaltu do materia³ów mineralnych oraz zwiêksza odpornoœæ b³onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod¹; mo¿e byæ dodawany do asfaltu lub  do kruszywa.

1.4.6. Pod³o¿e pod warstwê asfaltow¹ - powierzchnia przygotowana do u³o¿enia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.7. Asfalt up³ynniony - asfalt drogowy up³ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.9. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej w³aœciwoœci s¹ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹.

1.4.10. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d³ugoœci co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbli¿onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzêtu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obci¹¿enie drogi ruchem samochodowym, wyra¿one w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobê.

1.4.12. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami           i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nale¿y stosowaæ asfalt drogowy spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-C-96170:1965 [6].

Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zale¿noœci od  kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Polimeroasfalt

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spe³niaæ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [16] i posiadaæ aprobatê techniczn¹.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale¿noœci od  kategorii ruchu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materia³ów do warstwy œcieralnej z mieszanki  SMA

| Lp. | Rodzaj materia³u | Wymagania wobec materia³ów w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 |

Kruszywo ³amane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998[4]

ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

ze ska³ osadowych

z surowca sztucznego (¿u¿le pomie- dziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

jw.

kl. I, II1); gat.1

jw.2)

kl. I; gat.1

2

Kruszywo ³amane zwyk³e

| wg PN-B-11112:1996 [ 2 ] | kl. I, II; gat.1, 2 | - |
| --- | --- | --- |
| 3 |

¯wir i mieszanka

| wg PN-B-11111:1996 [ 1 ] | kl. I, II | - |
| --- | --- | --- |
| 4 | Grys i ¿wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [ 12] | kl. I, II; gat.1, 2 | kl. I; gat.1 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ] | gat. 1, 2 | - |
| 6 |

Wype³niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,

zastêpczy

py³y z odpylania,

popio³y lotne

podstawowy

-

-

-

7

Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [ 6 ]

D 50, D 70,

| D 100 | D 503), D 70 |
| --- | --- |
| 8 |

Polimeroasfalt drogowy wg

TWT -PAD - 97 [ 16 ]

DE80 A,B,C,

DE1504) A,B,C, DP80

DE80 A,B,C,

DP80

1) tylko pod wzglêdem œcieralnoœci w bêbnie kulowym, pozosta³e cechy jak dla kl. I;        gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloœci ( 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w iloœci ( 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                   i piaskowce bez ograniczenia iloœciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

4) g³ównie do cienkich warstw

2.4. Wype³niacz

Nale¿y stosowaæ wype³niacz, spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-S-96504:1961 [10] dla wype³niacza podstawowego i zastêpczego.

Przechowywanie wype³niacza powinno byæ zgodne z PN-S-96504:1961 [10].

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siê stosowanie wype³niacza innego pochodzenia, np. py³u z odpylania, popio³u lotnego z wêgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod¹ In¿yniera.

2.5. Kruszywo

W zale¿noœci od kategorii ruchu nale¿y stosowaæ kruszywa podane w tablicy 1.

W celu uzyskania trwa³ej szorstkoœci warstwy œcieralnej, nale¿y stosowaæ grysy o du¿ej odpornoœci na polerowanie. Nie zaleca siê stosowaæ grysów wapiennych                        i dolomitowych.

Sk³adowanie kruszywa powinno odbywaæ siê w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt up³ynniony

Nale¿y stosowaæ asfalt up³ynniony spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-C-96173:1974 [ 7 ].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nale¿y stosowaæ drogow¹ emulsjê asfaltow¹ spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w WT EmA-99 [14 ].

2.8. Œrodek adhezyjny

Nale¿y stosowaæ œrodek adhezyjny spe³niaj¹cy wymagania aprobaty technicznej.

2.9. Stabilizator mastyksu

Nale¿y stosowaæ stabilizator mastyksu ( np. w³ókno celulozowe, mineralne, polimer) spe³niaj¹cy wymagania aprobaty technicznej.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci¹g³ym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposa¿onej w dozownik stabilizatora,

uk³adarek do rozk³adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagêszczanego,

skrapiarek,

walców stalowych g³adkich œrednich, ciê¿kich lub bardzo ciê¿kich,

rozsypywarek kruszywa ,

samochodów samowy³adowczych z przykryciem lub termosów,

szczotek mechanicznych i /lub innych urz¹dzeñ czyszcz¹cych.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport  materia³ów

4.2.1. Asfalt

Asfalt nale¿y przewoziæ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5].

Transport asfaltów drogowych mo¿e odbywaæ siê w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bêbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In¿yniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nale¿y przewoziæ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [ 16 ] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wype³niacz

Wype³niacz luzem nale¿y przewoziæ w cysternach przystosowanych do przewozu materia³ów sypkich, umo¿liwiaj¹cych roz³adunek pneumatyczny.

Wype³niacz workowany mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Mieszanka SMA

Mieszankê SMA nale¿y przewoziæ samochodami samowy³adowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roz³adunek.

Czas transportu od za³adunku do roz³adunku nie powinien przekraczaæ 2 godzin z jednoczesnym spe³nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca siê stosowanie samochodów termosów z podwójnymi  œcianami skrzyni wyposa¿onej w system ogrzewczy.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przyst¹pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In¿ynierem, Wykonawca dostarczy In¿ynierowi do akceptacji projekt sk³adu mieszanki SMA oraz wyniki badañ laboratoryjnych poszczególnych sk³adników i próbki materia³ów pobrane w obecnoœci In¿yniera do wykonania badañ kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

doborze sk³adników mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej iloœci asfaltu,

doborze stabilizatora mastyksu,

doborze œrodka adhezyjnego,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieœciæ siê w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartoœci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartoœci asfaltu

|  | Rzêdne krzywych granicznych MM w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| oczek sit (, | Mieszanka mineralna, mm |
| mm |

od 0

do 9,6

od 0

do 8

od 0

do 6,3

od 0

do 4

od 0

do 12,8

od 0

do 9,6

od 0

do 8

Przechodzi przez:

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0

zawartoœæ

ziarn > 2,0

0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075

100

90 ( 100

45 (  80

35 (  55

26 (  40

20 (  30

( 70 (  80)

15 (  24

11 (  21

9 (  19

8 (  17

8 (  16

8 ( 13

100

90 (  100

45 (  70

28 (  40

20 (  30

( 70( 80)

15 (  25

12 (  22

11 (  21

10 (  19

10 (  18

10 ( 15

100

90( 100

35 (  50

25 (  35

(65( 75)

17 (  27

13 (  24

12 (  23

10 (  20

10 (  19

10 ( 15

100

90( 100

30 (  40

(60( 70)

19 (  29

15 (  26

13 (  24

11 (  21

11 (  20

10 ( 15

100

90 (  100

45 (  60

35 (  48

30 (  40

24 (  32

17 (  25

(75 ( 83)

12 (  21

10 (  20

10 (  19

9 ( 18

9 ( 17

8 ( 13

100

90 ( 100

45 (  75

35 (  47

26 (  32

20 (  25

(75 ( 80)

15 (  22

11 (  19

9 (  18

8 (  16

8 (  15

8 ( 13

100

90 ( 100

45 (  70

28 (  35

20 (  25

( 75 ( 80)

15 (  23

12 (  21

11 (  20

10 ( 17

10 (  16

10 ( 13

Orientacyjna zawartoœæ asfaltu w SMA, % m/m

od 6,0

do 7,0

od 6,0

do 7,0

od 6,5

do 7,5

od 7,0

do 8,0

od 5,5

do 6,8

od 6,0

do 7,0

od 6,0

do 7,0

Sk³ad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien byæ ustalony na podstawie badañ próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe³niaæ wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do 2. Wykonana warstwa œcieralna z mieszanki SMA powinna spe³niaæ wymagania podane w tablicy 3 lp. od 3 do 5.

Tablica 3. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

Lp.

| W³aœciwoœci | Wymagania wobec MMA i warstwy z SMA w zale¿noœci od kategorii ruchu |
| --- | --- |
| KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 |

Zawartoœæ dodatków (orientacyjna) w mieszance SMA, % (m/m)

adhezyjnego, w stosunku do asfaltu

stabilizuj¹cego, w stosunku do MMA

od 0,2 do 0,9

od 0,2 do 1,5

2

Wolna przestrzeñ w próbkach  Marshalla            % (V/V), zagêszczonych

2x50 uderzeñ ubijaka w temp. 135 ±50C

2x75 uderzeñ ubijaka w temp. 145 ±50C

od 2,0 do 4,0

od 3,0 do 4,0

3

Gruboœæ warstwy œcieralnej w cm o uziarnieniu:

od 0 mm do 4,0 mm

od 0 mm do 6,3 mm

od 0 mm do 8,0 mm

od 0 mm do 9,6 mm

od 0 mm do 12,8 mm

od 1,5 do 2,5

od 2,0 do 3,0

od 2,5 do 3,5

od 3,5 do 4,5

-

od 3,0 do 4,0

od 3,5 do 4,5

| od 3,5 do 5,0 |
| --- |
| 4 | WskaŸnik zagêszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 5 | Wolna przestrzeñ w warstwie œcieralnej przed dopuszczeniem do ruchu, % (V/V) | od 2,5 do 6,0 |

Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca siê:

dla kategorii ruchu KR3 i KR4 okreœlenie modu³u sztywnoœci pe³zania statycznego w temperaturze 400 C, którego wartoœæ powinna wynosiæ co najmniej 16 Mpa,

dla kategorii ruchu KR5 i KR6 okreœlenie odkszta³cenia w badaniu koleinowania metod¹ LCPC, w temperaturze 600 C, którego wartoœæ po 10000 cyklach nie powinna przekraczaæ 10% pocz¹tkowej gruboœci próbki.

Jako alternatywa do powy¿szych metod, mo¿e byæ zastosowany koleinomierz ma³y (angielski) wg procedury podanej w „Katalogu wzmocnieñ i remontów nawierzchni podatnych i pó³sztywnych” IBDiM-2001 [17].

Temperatura badania i wyniki:

dla KR3, 450 C – prêdkoœæ przyrostu koleiny 2,0 mm/h , max. g³êbokoœæ koleiny 4,0 mm,

dla KR4 do KR6, 600 C  – prêdkoœæ przyrostu koleiny 5,0 mm/h , max. g³êbokoœæ koleiny 7,0 mm

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych SMA przedstawiono na rysunkach od 1 do 7.

Rys. 1.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 9,6 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 8 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA  od 0 do 6,3 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 4.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA  od 0 do 4 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 12,8 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 6.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA  od 0 do 9,6 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 7.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 8 mm do warstwy œcieralnej nawierzchni drogi o obci¹¿eniu ruchem od KR3 do KR6

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszankê SMA nale¿y produkowaæ w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowuj¹c zasady okreœlone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Œrodek adhezyjny powinien byæ dozowany do asfaltu w sposób i w iloœciach okreœlonych w recepcie. Stabilizator powinien byæ dozowany do mieszalnika równoczeœnie z gor¹cym grysem. Zaleca siê automatyczne dozowanie dodatków.

Tolerancje dozowania sk³adników mog¹ wynosiæ: jedna dzia³ka elementarna wagi, wzglêdnie przep³ywomierza, lecz nie wiêcej ni¿  ( 2 % w stosunku do masy sk³adnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byæ ogrzewany w sposób poœredni, z uk³adem termostatowania, zapewniaj¹cym utrzymanie sta³ej temperatury z tolerancj¹  ( 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosiæ:

dla D 50    	 od 1450 C do 1650 C,

dla D 70  	 od 1400 C do 1600 C,

dla D 100 	 od 1350 C do 1600 C,

dla polimeroasfaltu – wg wskazañ producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byæ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype³niacza uzyska³a w³aœciw¹ temperaturê. Maksymalna temperatura gor¹cego kruszywa nie powinna byæ wy¿sza o wiêcej ni¿ 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosiæ:

z D 50	od 1400 C do 1800 C,

z D 70	od 1350 C do 1750 C,

z D 100	od 1300 C do 1600 C,

z polimeroasfaltem - wg wskazañ producenta polimeroasfaltu.

Temperaturê mieszanki SMA uzale¿nia siê od w³aœciwoœci stabilizatora.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e ( warstwa wyrównawcza, warstwa wi¹¿¹ca lub stara warstwa œcieralna) powinno mieæ odpowiedni profil, powierzchnia powinna byæ sucha i dok³adnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeñ (kurzu, b³ota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Nierównoœci pod³o¿a pod warstwê œcieraln¹ nie powinny byæ wiêksze od:

dla dróg  klasy A, S i GP 			  6 mm,

dla dróg  klasy G i Z				  9 mm,

dla dróg  klasy L i D oraz placów i parkingów	12 mm.

W przypadku gdy nierównoœci pod³o¿a s¹ wiêksze od podanych, pod³o¿e nale¿y wyrównaæ poprzez frezowanie lub u³o¿enie warstwy wyrównawczej.

Przed roz³o¿eniem mieszanki SMA, pod³o¿e nale¿y skropiæ emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem up³ynnionym w iloœci ustalonej w SST.

Powierzchnie czo³owe krawê¿ników, w³azów, wpustów itp. urz¹dzeñ powinny byæ pokryte asfaltem lub materia³em uszczelniaj¹cym okreœlonym w SST i zaakceptowanym przez In¿yniera.

5.5. Warunki przyst¹pienia do robót

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA  mo¿e byæ uk³adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni¿sza od (10o C. Nie dopuszcza siê uk³adania mieszanki SMA na wilgotnym pod³o¿u, podczas opadów atmosferycznych  oraz silnego wiatru (v ( 16 m/s).

5.6. Zarób próbny

Wykonawca przed przyst¹pieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowi¹zany do przeprowadzenia w obecnoœci In¿yniera kontrolnej produkcji  wed³ug zasad okreœlonych w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

5.7. Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

stwierdzenia czy u¿yty sprzêt jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagêszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci warstwy,

okreœlenia potrzebnej liczby przejœæ walców dla uzyskania prawid³owego zagêszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca u¿yje takich materia³ów oraz sprzêtu, jakie bêd¹ stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.8. Wykonanie warstwy œcieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna byæ wbudowywana uk³adark¹ wyposa¿on¹ w uk³ad z automatycznym sterowaniem gruboœci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. Elementy uk³adarki rozk³adaj¹ce i dogêszczaj¹ce powinny byæ podgrzane przed rozpoczêciem robót.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byæ ni¿sza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagêszczanie mieszanki powinno odbywaæ siê bezzw³ocznie, zgodnie ze schematem przejœæ walca ustalonym na odcinku próbnym.

Zagêszczenie nale¿y rozpocz¹æ od krawêdzi nawierzchni ku œrodkowi. WskaŸnik zagêszczenia u³o¿onej warstwy powinien byæ zgodny z wymaganiami podanymi w         tablicy 3.

Z³¹cza w nawierzchni powinny byæ wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi

W celu poprawy szorstkoœci powykonawczej warstwê nale¿y posypaæ grysem od      2 mm do 4 mm  lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w iloœci od 1 do 2 kg/m2. Grysy nale¿y rozsypywaæ na gor¹c¹ mieszankê SMA bezpoœrednio po u³o¿eniu         i przywa³owaæ.

Z³¹cze robocze powinno byæ równo obciête i powierzchnia obciêtej krawêdzi powinna byæ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn¹ taœm¹ asfaltowo-kauczukow¹. Sposób wykonywania z³¹cz roboczych powinien byæ zaakceptowany przez In¿yniera.

Za zgod¹ In¿yniera, nawierzchniê mo¿na oddaæ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania asfaltu, wype³niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.  Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni  z mieszanki SMA

| Lp. | Wyszczególnienie badañ |
| --- | --- |

Czêstotliwoœæ badañ.

| Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej |
| --- |
| 1 | Sk³ad i uziarnienie mieszanki SMA pobranej w wytwórni |

1 próbka przy produkcji do 300 Mg

| 2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg |
| --- |
| 2 | W³aœciwoœci asfaltu | dla ka¿dej dostawy (cysterny) |
| 3 | W³aœciwoœci wype³niacza | 1 na 100 Mg |
| 4 | W³aœciwoœci kruszywa | przy ka¿dej zmianie |
| 5 | Temperatura sk³adników mieszanki SMA | dozór ci¹g³y |
| 6 | Temperatura mieszanki SMA | ka¿dy pojazd przy za³adunku i w czasie wbudowywania |
| 7 | Wygl¹d mieszanki SMA | jw. |
| 8 | W³aœciwoœci próbek mieszanki SMA | jeden raz dziennie |
| Lp. 1 i lp. 8 – badania mog¹ byæ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9] |

6.3.2.  Sk³ad i uziarnienie mieszanki SMA

Badanie sk³adu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 [8]. Wyniki powinny byæ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹, z tolerancj¹ podan¹ w tablicy 5. Dopuszcza siê wykonanie badañ innymi równowa¿nymi metodami.

Tablica 5. Tolerancje zawartoœci sk³adników mieszanki SMA wzglêdem zaprojektowanego sk³adu przy badaniu pojedynczej próbki metod¹ ekstrakcji, % m/m

| Lp. | Sk³adniki mieszanki | Mieszanki do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
| KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Ziarna pozostaj¹ce na sitach o oczkach (mm: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 | ( 5,0 | ( 4,0 |
| 2 | Ziarna pozostaj¹ce na sitach o oczkach (mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | ( 3,0 | ( 2,0 |
| 3 |

Ziarna przechodz¹ce przez sito o oczkach

| ( 0,075 mm | ( 2,0 | ( 1,5 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Asfalt | ( 0,5 | ( 0,3 |

6.3.3. Badanie w³aœciwoœci asfaltu

Dla ka¿dej cysterny nale¿y okreœliæ penetracjê i temperaturê miêknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie w³aœciwoœci wype³niacza

Na ka¿de 100 Mg zu¿ytego wype³niacza nale¿y okreœliæ uziarnienie i wilgotnoœæ wype³niacza.

6.3.5. Badanie w³aœciwoœci kruszywa

Przy ka¿dej zmianie kruszywa nale¿y okreœliæ klasê i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sk³adników mieszanki SMA

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byæ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien byæ dokonany przy za³adunku i w czasie wbudowywania w nawierzchniê. Pomiar nale¿y wykonaæ przy u¿yciu termometru bimetalicznego z dok³adnoœci¹  ( 2oC, a temperatura powinna byæ zgodna z wymagan¹ w recepcie.

6.3.8. Sprawdzenie wygl¹du mieszanki SMA

Sprawdzenie wygl¹du mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygl¹du w czasie produkcji, za³adunku, roz³adunku i wbudowywania.

6.3.9. W³aœciwoœci mieszanki SMA

Nale¿y okreœlaæ woln¹ przestrzeñ na próbkach zagêszczonych metod¹ Marshalla. Wyniki powinny byæ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹

6.4.   Badania dotycz¹ce cech geometrycznych i w³aœciwoœci nawierzchni z mieszanki SMA

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów podaje tablica 6.

Tablica 6. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki

SMA

| Lp. | Wyszczególnienie badañ | Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ warstwy | 2 razy na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na warstwy | ka¿dy pas ruchu planografem lub ³at¹ co 10m |
| 3 | Równoœæ poprzeczna warstwy | nie rzadziej ni¿ co 5 m |
| 4 | Spadki poprzeczne warstwy*) | 10 razy na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe warstwy | Pomiar rzêdnych niwelacji pod³u¿nej i poprzecznej oraz usytuowania osi wed³ug dokumentacji |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie *) | budowy |
| 7 | Gruboœæ warstwy | 2 próbki z ka¿dego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 8 | Z³¹cza pod³u¿ne i poprzeczne | ca³a d³ugoœæ z³¹cza |
| 9 | KrawêdŸ, obramowanie warstwy | ca³a d³ugoœæ |
| 10 | Wygl¹d warstwy | ocena ci¹g³a |
| 11 | Zagêszczenie warstwy | 2 próbki z ka¿dego pasa o powierzchni do 3000 m2 |
| 11 | Wolna przestrzeñ w warstwie | jw. |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towania osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

6.4.2. Szerokoœæ warstwy

Szerokoœæ wykonanej warstwy powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹,        z tolerancj¹  + 5 cm.

6.4.3. Równoœæ warstwy

Nierównoœci pod³u¿ne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny byæ wiêksze od :

drogi klasy A, S i GP			-  4 mm,

droga klasy G i Z			-  6 mm,

droga klasy L i  D oraz place i parkingi	-  9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5%.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe warstwy

Rzêdne wysokoœciowe warstwy  powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 1 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ warstwy w planie powinna byæ usytuowana zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹  5 cm.

6.4.7. Gruboœæ warstwy

Gruboœæ warstwy powinna byæ zgodna z gruboœci¹ projektow¹, z tolerancj¹               ( 10% (nie dotyczy bardzo cienkich i cienkich warstw), a:

dla bardzo cienkich warstw od 1,5 do 2,5 cm, tolerancja + 5 mm,

dla cienkich warstw od 2,5 do 3,5 cm, tolerancja ( 5 mm.

6.4.8. Z³¹cza pod³u¿ne i poprzeczne

Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania z³¹cza pod³u¿nego i poprzecznego polega na oglêdzinach. Z³¹cza powinny byæ równe i zwi¹zane.

6.4.9. KrawêdŸ, obramowanie warstwy

Warstwa œcieralna przy opornikach drogowych i urz¹dzeniach w jezdni powinna wystawaæ od 3mm do 5 mm ponad ich powierzchniê. Warstwa nieobramowana powinna byæ wyprofilowana a w miejscach gdzie zasz³a koniecznoœæ obciêcia, pokryta asfaltem.

6.4.10. Wygl¹d warstwy

Wygl¹d warstwy powinien  mieæ jednolit¹ teksturê, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, ³uszcz¹cych siê i spêkañ. LuŸne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny byæ usuniête.

6.4.11. Zagêszczenie warstwy i wolna przestrzeñ w warstwie

Zagêszczenie i wolna przestrzeñ w warstwie powinny byæ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

oczyszczenie pod³o¿a,

skropienie pod³o¿a,

dostarczenie materia³ów,

wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawêdzi urz¹dzeñ obcych i krawê¿ników,

roz³o¿enie i zagêszczenie mieszanki SMA,

posypanie grysem i przywa³owanie,

obciêcie krawêdzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. PN-B-11111:1996 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11112:1996 | Kruszywo mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |

3. PN-B-11113:1996

4. PN-B-11115:1998

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

| Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ¿u¿la stalowniczego do nawierzchni drogowych |
| --- |
| 5. PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |

6. PN-C-96170:1965

7. PN-C-96173:1974

8. PN-S-04001:1967

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty up³ynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badañ mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96025:2000

10. PN-S-96504:1961

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

| Drogi samochodowe. Wype³niacz kamienny do mas bitumicznych |
| --- |
| 11. BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakoœci grysów i ¿wirów kruszonych produkowanych z  naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

17. Katalog wzmocnieñ i remontów nawierzchni podatnych i pó³sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.

18. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORM¥   PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zosta³a wprowadzona do stosowania przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj¹ prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zosta³a przyjêta, metod¹ notyfikacji (bez t³umaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okreœlaj¹ce metody badañ i wymagania wobec asfaltów drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym ni¿ dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s¹ dostêpne w Polsce od pocz¹tku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewa¿nia dotychczas stosowanej normy   PN-C-96170:1965. Z chwil¹ przywo³ania w dokumentach kontraktowych normy 
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzglêdniaj¹cych za³o¿enia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy równie¿ innych OST uwzglêdniaj¹cych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwi¹zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad uaktualni³ zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych”, który by³ podstaw¹ opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.	Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wed³ug przeznaczenia mieszanki i obci¹¿enia drogi ruchem

| Typ mieszanki | Tablica za³. A | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
| i przeznaczenie | KTKNPP | KR1-2 | KR3-4 | KR5-6 |
| Beton asfaltowy do podbudowy | Tablica A | 50/70 | 35/50 | 35/50 |

Beton asfaltowy do warstwy wi¹¿¹cej

Tablica C

50/70

35/50

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C

DP30

DP80

35/50

DE30 A,B,C

DP30

Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy œcieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, mieszanka MNU)

Tablica E

50/70

DE80 A,B,C

DE150 A,B,C1

50/70

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C1

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP	-	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych,

SMA	-	mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU	-	mieszanka o nieci¹g³ym uziarnieniu,

35/50	-	asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastêpuj¹cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70	-	asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastêpuj¹cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP	-	polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltów drogowych

W zwi¹zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad ustali³ wymagane w³aœciwoœci dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.

Tablica 2.	Podzia³ rodzajowy i wymagane w³aœciwoœci asfaltów drogowych o penetracji od 20(0,1 mm do 330(0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich

| Lp. | W³aœciwoœci | Metoda | Rodzaj asfaltu |
| --- | --- | --- | --- |
| badania | 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330 |
| W£AŒCIWOŒCI OBLIGATORYJNE |
| 1 | Penetracja w 25oC | 0,1mm | PN-EN 1426 | 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330 |
| 2 | Temperatura miêknienia | oC | PN-EN 1427 | 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38 |
| 3 | Temperatura zap³o-nu, nie mniej ni¿ | oC | PN-EN 22592 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |

| 4 | Zawartoœæ sk³adni-ków rozpuszczal-nych, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

| % m/m | PN-EN 12592 |
| --- | --- |

99

99

99

99

99

99

99

| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie wiêcej ni¿ |
| --- | --- |

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

| 6 | Pozosta³a penetra-cja po starzeniu, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

| % | PN-EN 1426 |
| --- | --- |

55

53

50

46

43

37

35

| 7 | Temperatura miêk-nienia po starzeniu, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

| oC | PN-EN 1427 |
| --- | --- |

57

52

48

45

41

37

32

W£AŒCIWOŒCI SPECJALNE KRAJOWE

8

Zawartoœæ parafiny,

| nie wiêcej ni¿ | % | PN-EN 12606-1 |
| --- | --- | --- |

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

| 9 | Wzrost temp. miêk-nienia po starzeniu, nie wiêcej ni¿ |
| --- | --- |

| oC | PN-EN 1427 |
| --- | --- |

8

8

9

9

10

11

11

| 10 | Temperatura ³amli-woœci, nie wiêcej ni¿ |
| --- | --- |

| oC | PN-EN 12593 | Nie ok-reœla siê |
| --- | --- | --- |

-5

-8

-10

-12

-15

-16