Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

INSTRUKJA DLA WYKONAWCY

DOTYCZĄCA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DLA ZADANIA PN:

„REMONT  NAWIERZCHNI UL. KOŚCIUSZKI W MILANÓWKU”

I.Część ogólna

1.Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kościuszki na odcinku o długości 1 135 m od ul. Chrzanowskiej w kierunku północnym, polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grysowego dla ruchu KR-3-6 o gr. 4 cm wraz z frezowaniem korekcyjnym o średniej gr. 2 cm części nawierzchni, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla ruchu KR-3- 6.

2.Obowiązki Wykonawcy

## zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) ,

## zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót. Zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.

## zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

## doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

## uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

## zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

## zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

## sporządzenie planu BIOS,

## sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,

## wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych prac przez Wykonawcę w czasie realizacji robót.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Instrukcji dla wykonawcy.

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Warstwę ścieralną zaleca się wykonać cała szerokością jezdni. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich przygotowania.

1.2.Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z OST D-01.01.01 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu roboczego zawierającego inwentaryzację rzędnych istniejącej nawierzchni w przekrojach co 10 m prostopadłych do osi drogi. Wytyczenie robót (rzędne nawierzchni) należy wykonać w oparciu o projekt roboczy. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują:

Frezowanie korekcyjne nawierzchni o średniej grubości 2 cm na odc. od ul. Podgórnej do ul. Chrzanowskiej oraz na wlotach w ul. boczne. Materiały z rozbiórki  Wykonawca załaduje i wywiezie na bazę Powiatowego Zarządu Dróg ul. Marsa 12, Kozerki, Gm. Grodzisk Maz.

3. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla ruchu KR-3-6, warstwy ścieralnej betonu asfaltowego grysowego gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3-6 o uziarnieniu 0-12,8 mm z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m oraz regulację skrzynek hydrantów – 13 szt i zaworów wodociągowych – 4 szt.

Nawierzchnie wykonać zgodnie z normą PN-S-96025/2000 i OST D-05.03.05.

3.1. Materiały

Warstwę wyrównawczą i ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3-6 zgodnie z normy PN-S-96025/2000. Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na warstwy.

## 4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, OST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilości zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

6.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisem do dziennika budowy przez zamawiającego/inspektora należy przygotować dokumentację powykonawczą:

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej mapa i elektronicznej wektorowej w pliku DXF,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (kruszywo, emulsja itp.).

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

7. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z dokumentacją i niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.